工 艺 卡

| 设备名称及编号： | 四位焊接机 |
| --- | --- |
| 定位基准： | 供电 380V/50HZ |
|  | 供气 0.4—0.6Mpa |
|  | 耗气 200L/min |
|  | 焊接长度：400mm—4500mm |
|  | 焊接高度：20mm—100mm |
|  | 焊接宽度：max120mm |
| 工序简图： |  |
| 技术要求： | 1、焊接熔融量300mm |
|  | 2、焊接后成框（扇）要符合图纸要求框（扇）宽或高，下料尺寸两端熔融量，焊接公差小于0.2mm。 |
|  | 3、框扇两对角线要相等公差。 |
|  | 4、 夹紧压力 0.2—0.4Mpa |
|  | 焊接压力 0.2Mpa |
|  | 熔融温度 250℃左右 |
|  | 熔融时间 23秒 |
|  | 对接时间 23秒 |
|  | 5、焊缝要均匀，牢固，不得有裂纹或未焊透现象。 |
| 操作要求： | 1、按型材的规格调整焊接定位板。 |
|  | 2、将型材放入四位焊机平台，平台中不得有杂物，型材必须紧贴平台及定位板。 |
|  | 3、启动气枯装置，压紧型材。 |
|  | 4、按下自动焊接，焊接机将自动完成焊接工作。 |
|  | 5、焊接完成后，轻轻拿出，校正尺寸合格后放置于水平固定架中，转入下道工序。 |
| 检测工具及方法： | 游标卡尺1500mm±0.02mm 直角尺 盒尺3m |
|  | 活板手20 线坠0.3kg 钳子20mm |