__塑钢门窗有限公司开料工艺卡

| 工序号 |  | 工序名称 |  | 适用型材 |  | 使用设备及检测工具 |  |  |  |  | 文件编号 |  | 第 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 型材下料 |  | 所有主型材 |  | 双头切割锯床，角度仪，卷尺 |  |  |  |  |  |  | 共 页 |  |
| 工作步骤 |  |  |  |  | 工序技术要求 |  |  | 易出现问题和解决方法 |  |  | 工序简图 |  |  |  |
| 1.根据生产制作单领取在常温下放置48小时以上，表面无损伤且贴有保护膜的型材； 2.根据生产制作单要求调好切割角度和尺寸，将型材放置在工作平台上，调节好气缸压块，使型材如工艺简图所示位置，并保持稳固； 3.启动设备进行切割； 4.检查切割的型材是否与制作单符合，并在每根下完的料上用铅笔注明尺寸； 5.将检查结果，登记在记录上； 6.将型材按按项目批次、类型、尺寸进行分类，放置在型材运输车上； 7.注意在切割前应合理排料，以免浪费； 8．若能保证型材正确定位，可多根一齐下料。 |  |  |  |  | - 检查生产日期、有无合格标签； - 切割好的料尺寸、角度应符合生产制作单要求； - 在切45º和其它焊接型材时，下料尺寸比生产制作单大6 mm，在切90º等非焊接时，下料尺寸与订单尺寸相同； - 焊接尺寸偏差±1.5mm；非焊接尺寸偏差为±1mm,角度偏差为±18´。 |  |  | - 内外边尺寸不一样、角度不对：定好位和清洁好定位板； - 切割面不平，有台阶、崩口：降低锯片进给速度； - 切割面有脏物：保持锯片的干净。 |  |  | 见附录1-1，1-2。 |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  |  |  | 签字 |  | 日期 | 编制 |  | 校对 |  | 审核 |

__塑钢门窗有限公司开料工艺卡

| 序号 |  | 工 序 名 称 |  | 适 用 范 围 |  | 使 用 设 备 及 检 测 工 具 |  |  | 文件编号 | 第 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 |  | 主型材下料 |  | 所有主型材 |  | 双头切割锯床，角度仪，卷尺 |  |  |  | 共 页 |
| 工序简图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  | 签字 |  | 日期 | 编制 | 校对 | 审核 |

__塑钢门窗有限公司开料工艺卡

|  |  | 工 序 名 称 |  | 适 用 范 围 |  | 使 用 设 备 及 检 测 工 具 |  |  | 文件编号 | 第 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 |  | 主型材下料 |  | 所有主型材 |  | 双头切割锯床，角度仪，卷尺 |  |  |  | 共 页 |
| 工序简图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  | 签字 |  | 日期 | 编制 | 校对 | 审核 |

__塑钢门窗有限公司开料工艺卡

| 工序号 |  | 工序名称 |  | 适用型材 |  | 使用设备及检测工具 |  |  |  |  | 文件编号 |  | 第 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 切槽钢 |  | 所有主型材 |  | 砂轮切割机，卷尺 |  |  |  |  |  |  | 共 页 |  |
| 工作步骤 |  |  |  |  | 工序技术要求 |  |  | 易出现问题和解决方法 |  |  | 工序简图 |  |  |  |
| - 检查所领的槽钢型号是否正确，有无生锈、弯曲变形，如有则应更换； - 按型材开料的顺序切割相对应的槽钢，切割前要进行合理的排料，原则上先开长料再开短料； - 在切割时应按长度要求在槽钢上划好线，摆放好槽钢并夹紧后，再开始切割； - 检查切割尺寸是否合格，若合格，应去掉毛刺，并作好标识。 |  |  |  |  | - 长度公差为±5mm； - 角度公差为±2゜； - 槽钢可允许有较小的弯曲变形，但原则上应不影响正常使用； - 只要正确定好位并夹紧好，可以多根槽钢一齐切割，提高效率。 |  |  | - 若未去除毛刺，安装时容易划花型材端面； - 槽钢若附带有切割液，会弄脏型材端面，降低焊接强度。 |  |  | 见附录2-1。 |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  |  |  | 签字 |  | 日期 | 编制 |  | 校对 |  | 审核 |

__塑钢门窗有限公司开料工艺卡

| 序号 |  | 工 序 名 称 |  | 适 用 范 围 | 使 用 设 备 及 检 测 工 具 |  |  |  | 文件编号 | 第 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 |  | 切槽钢 |  | 所有主型材 | 砂轮切割机，卷尺 |  |  |  |  | 共 页 |
| 工序简图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  |  | 签字 | 日期 | 编制 | 校对 | 审核 |

__塑钢门窗有限公司开料工艺卡

| 工序号 |  | 工序名称 |  | 适用型材 |  | 使用设备及检测工具 |  |  |  |  | 文件编号 |  | 第 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | V型材下料 |  | 平开框、扇、中竖；推拉扇、中竖 |  | V型锯，卷尺，游标卡尺， 角度仪 |  |  |  |  |  |  | 共 页 |  |
| 工作步骤 |  |  |  |  | 工序技术要求 |  |  | 易出现问题和解决方法 |  |  | 工序简图 |  |  |  |
| - 根据生产制作单所示，正确选择要切V形口的框扇材和中竖，并检查前道工序是否正确； - 根据不同的框扇材和所用的中竖确定框材的V型口的深度尺寸H，H为中竖的大面宽度的一半减焊接余量（3mm-4mm）并根据标尺调好V形锯的切割深度； - 对正反焊接的框材，要注意清除焊渣再开V形口； - 根据v形口位置尺寸调节长度行程挡板，将型材放在工作台上，调整好汽缸压块，使型材紧固； - 启动设备进行切割，其切割角度如附图所示； - 检查该工序是否合格。 |  |  |  |  | - 框扇V型口和V型中竖的长度方向的尺寸偏差为±1mm，如L1,L； - 角度公差为±18´ V形口切深：M=(W/2-3.5)mm 中竖下料长度： L=W框-26mm（601sf） L=W框-48mm(601bf) 中坚大面切割面尺寸偏差¦La-Lb¦≤1.5mm。 |  |  | - 切割角度偏差较大：应较正型材的纵向位置，使其中线在v型锯的居中位置； - 长度方向偏差超过允 许值：重新切料。 |  |  | 见附录3-1，3-2。 |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  |  |  | 签字 |  | 日期 | 编制 |  | 校对 |  | 审核 |

地塑钢门窗有限公司开料工艺卡

| 工序号 |  | 工序名称 |  | 适用型材 |  | 使用设备及检测工具 |  |  |  |  | 文件编号 |  | 第 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 铣水槽 |  | 所有主型材 |  | 水槽机，卷尺，游标卡尺 |  |  |  |  |  |  | 共 页 |  |
| 工作步骤 |  |  |  |  | 工序技术要求 |  |  | 易出现问题和解决方法 |  |  | 工序简图 |  |  |  |
| - 先找出所要铣水槽的型材，检查型材工序是否正确； - 在铣水槽时先用试机料调好刀具； - 按顺序先打外水槽，再打内水槽。根据型材类型及尺寸确定水槽位置和尺寸，见工序简图； - 检查水槽尺寸及定位尺寸； - 对合格的型材，要及时去除毛刺，并用气枪吹干净切屑。 |  |  |  |  | - 水槽孔外观应平直无毛刺，尺寸为5×27±0.5mm； 水槽定位尺寸偏差为±1.5mm； 水槽宽度方向位置应以铣平加强筋作为基准； - 水槽不能打穿装槽钢的主型腔；以免槽钢生锈； - 水槽切口应光滑无毛刺无齿状； - 对于带假中竖的平开门框，中间不用打水槽； - 水槽打法见水槽工艺要求。 |  |  | - 水槽高度偏差大： 调好刀具或拧紧调节角度的把手。 |  |  | 参考附录水槽工艺要求4—1……4—5。 |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  |  |  | 签字 |  | 日期 | 编制 |  | 校对 |  | 审核 |

__塑钢门窗有限公司开料工艺卡

| 工序号 |  | 工序名称 |  | 适用型材 | 使用设备及检测工具 |  |  |  | 文件编号 |  | 第 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 |  | 铣水槽 |  | 所有主型材 | 水槽机，卷尺，游标卡尺 |  |  |  |  |  | 共 页 |  |
| __型材水槽工艺 - 水槽孔根据工序要求铣削在型材的正确位置上，水槽外形尺寸为5×27mm，内外水槽位置应错开； - 铣孔时不能铣穿型材主腔，防止水流进主腔，腐蚀槽钢，降低整窗的强度； - 601SF用作平开窗和601ZM用作固定窗，外水槽中线距型材内侧面12.5mm; - 异形窗内水槽距型材内端面23mm，外水槽向中间错开内水槽30mm；样板窗原则上要保证水槽的数目齐全完整，严重影响外观时可适当调整水槽位置；特殊制作的窗型按制作要求打水槽； - 水槽位置参数如下： - -60、75、80、85系列框，基本窗型为口形框, 5.1.1平开窗、固定窗框材—— 在下列尺寸范围：L＜500mm—601SF/751LF/752LF/802LF L＜511mm—601BF 打一个外水槽，两个内水槽. 以上范围外打两个内外水槽，仅当为L≥1200的固定窗时打两个内外水槽，居中加一个内水槽. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  |  | 签字 | 日期 | 编制 |  | 校对 |  | 审核 |

__塑钢门窗有限公司开料工艺卡

| 工序号 |  | 工序名称 |  | 适用型材 | 使用设备及检测工具 |  |  |  | 文件编号 |  | 第 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-2 |  | 铣水槽 |  | 所有主型材 | 水槽机，卷尺，游标卡尺 |  |  |  |  |  | 共 页 |  |
| 5.1.2推拉窗框材--- 两端两个内外水槽（单、双扇推拉窗） 两端两个内外水槽,居中打一个外水槽错开外水槽30mm靠左打一个内水槽（三扇推拉窗） 两端两个内外水槽,均分加打两个外水槽并错开外水槽30mm靠中间打两个内水槽（四扇推拉窗） - 601SF 、751LF----内水槽距型材内端面13mm，外水槽距型材外端面123mm; - 601BF----内水槽距型材内端面13mm，外水槽距型材外端面134mm; - 602UF、602WF-----内水槽距型材内端面23mm，外水槽距型材外端面134mm - 752LF、752WF----内水槽距型材内端面13mm，外水槽距型材外端面130mm； - 802LF、802WF----内水槽距型材内端面23mm，外水槽距型材外端面134mm; - 751MF不用铣水槽； 5.2---60、75、80、85系列扇材，外水槽数目尽可能与框材相对应，一般长度打两个内外水槽，以下例外： 长度＜459的平开窗扇打一个外水槽，两个内水槽。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  |  | 签字 | 日期 | 编制 |  | 校对 |  | 审核 |

__塑钢门窗有限公司开料工艺卡

| 工序号 |  | 工序名称 |  | 适用型材 | 使用设备及检测工具 |  |  |  | 文件编号 |  | 第 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-3 |  | 铣水槽 |  | 所有主型材 | 水槽机，卷尺，游标卡尺 |  |  |  |  |  | 共 页 |  |
| 长度＜459的推拉窗扇打两个外水槽，一个内水槽 长度≥900的窗扇打两个外水槽，三个内水槽 1）平开601TS/ZS、 601TDS/601ZDS、751TS----内水槽距型材内端面13mm，外水槽距型材外端面103mm 2）推拉602HS/602HDS、752HSS----内水槽距型材内端面103mm，外水槽距型材外端面90mm 5.3----带中竖窗型 5.3.1 H方向的中竖，基本窗型为形，此时水槽打在对应框材上，中竖两端水槽位置如下，框材两端各一内外水槽位置尺寸如5.1所示（注：垂直中竖内侧距框内侧、两中竖内侧面的距离W＜442mm时，在两型材内侧面距离的居中外打一个外水槽，两个内水槽打在两端；W≥1200时打二个外水槽，三个内水槽—--仅限平开窗与固定窗） - 601TM/601ZM作—焊接中竖时，框材的内水槽距型材V形口内端面13mm，外水槽距中竖中线108mm （601SF、601BF） --螺接中竖时，框材的内水槽距型材中竖中线24mm，外水槽距中竖中线108mm （601SF、601BF） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  |  | 签字 | 日期 | 编制 |  | 校对 |  | 审核 |

__塑钢门窗有限公司开料工艺卡

| 工序号 |  | 工序名称 |  | 适用型材 | 使用设备及检测工具 |  |  |  | 文件编号 |  | 第 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-4 |  | 铣水槽 |  | 所有主型材 | 水槽机，卷尺，游标卡尺 |  |  |  |  |  | 共 页 |  |
| 2）602TM— 作螺接中竖时，内水槽距中竖中线25mm，外水槽距中竖中线114mm （752WF、752LF、752HM），外水槽距中竖中线118mm（802LF） 5.3.2 W方向的中竖，基本窗型为 形窗，水槽打在中竖型材上.中竖打法同框材相近，中竖上为固定窗且长度≥1150mm时加打一个内水槽，中竖两端水槽位置如下，水平中竖上有垂直中竖时尺寸如5.3.1 1）601TM/601ZM—--焊接时，内水槽距型材内端面13mm，外水槽距型材外端面110mm（框材：601SF、601BF） 焊接时，内水槽距型材外端面103mm，外水槽距型材外端面42mm(扇材：601TDS、601ZDS） 螺接时，内水槽距型材外端面33mm，外水槽距型材外端面94mm（框材：601SF、601BF、751LF） 2）602TM— 作螺接中竖接框材752LF、802LF时，内水槽距型材外端面33mm，外水槽距型材外端面101mm ----螺接中竖接框材602HS、602HDS、752HSS时，内水槽距型材外端面113mm，外水槽距型材外端面分别为37、26、51mm 3﹚602TM—焊接中竖接框材602HS/HDS、752HSS时，内水槽距内端面113mm，外水槽距型材外端面分别为59、 48、73mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  |  | 签字 | 日期 | 编制 |  | 校对 |  | 审核 |

__塑钢门窗有限公司开料工艺卡

| 工序号 |  | 工序名称 |  | 适用型材 | 使用设备及检测工具 |  |  |  | 文件编号 |  | 第 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-5 |  | 铣水槽 |  | 所有主型材 | 水槽机，卷尺，游标卡尺 |  |  |  |  |  | 共 页 |  |
| 4）602HM-- 内水槽距型材内端面13mm，外水槽距型材外端面120mm 5）52HM-- 内水槽距型材内端面13mm，外水槽距型材外端面117mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  |  | 签字 | 日期 | 编制 |  | 校对 |  | 审核 |

__塑钢门窗有限公司开料工艺卡

| 工序号 |  | 工序名称 |  | 适用型材 |  | 使用设备及检测工具 |  |  |  |  | 文件编号 |  | 第 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 铣锁孔、五金件槽 |  | 所有扇材 |  | 双轴仿形铣，卷尺，游标卡尺，配套传动器和执手 |  |  |  |  |  |  | 共 页 |  |
| 工作步骤 |  |  |  |  | 工序技术要求 |  |  | 易出现问题和解决方法 |  |  | 工序简图 |  |  |  |
| - 先找出所要铣的型材，并检查型材的前道工序是否正确； - 根据所用的五金件调整靠模的安装位置（见工序简图），用试机料调试好刀具； - 将型材摆上工作台，调整汽缸压块压紧型材，启动机器铣孔槽； - 按先钻执手孔，再铣传动器槽顺序工作； - 铣后用传动器和执手试放入，检查是否合适，开启是否灵活； - 去除手刺，并用气枪吹干净切屑。 |  |  |  |  | 1．传动器槽尺寸为： 长度方向尺寸偏差为±1mm，宽度方向尺寸偏差为±0.5； 2．孔距偏差为±1mm，孔中心线到型材边距离偏差为±0.5mm； 3．传动器与执手配合适宜； 4．槽孔应光滑、无毛刺、无缺口。 |  |  | 1．传动器配合较紧：重新调整刀具的位置，并压紧型材； 2．铣出的槽和孔有不平现象：降低铣削进给速度； 3．锁芯插不进：若偏差较大应重新切料； 4．铣刀夹具划花型材：重新装夹铣刀或更换长铣刀； 5．同一靠模孔铣出不同孔槽：重新调整靠模指针。 |  |  | 见附录5-1、…5-12。 |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  |  |  | 签字 |  | 日期 | 编制 |  | 校对 |  | 审核 |

| __塑钢门窗有限公司开料工艺卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序号 | 工序名称 |  | 适用型材 | 使用设备及检测工具 |  |  | 文件编号 |  | 第 页 |  |  |
| 6 | 铣端面 |  | 中竖型材 | 端面铣床，卷尺，游标卡尺 |  |  |  |  | 共 页 |  |  |
| 工作步骤 |  |  | 工序技术要求 | 易出现问题和解决方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．检查型材下料是否正确，表面有无损伤； - 调整好组合铣刀的位置，并清洁好铣床的定位面； - 把型材按正确位置放上工作定位面，调好汽缸压块压紧型材，推动机头进行铣削，完成后尺寸如右图所示； - 用铲刀去除毛刺； - 端面切口应与框材配合紧密，无崩口、高低差。 |  |  | - 中竖与框材配合紧密，其中型材表面间隙不大于0.5mm，内部配合间隙不大于0.8mm； - 端面要平整，无毛刺，无缺口； - 中竖长度尺寸偏差为±1mm； 型材高度偏差为±0.3mm； 4．中竖与框材高低差不大于0.5mm。 | - 中竖与框材高低差较大：若超出范围，应更换或互换中竖； - 中竖与框材间隙大：端面未铣好，注意调整靠模螺孔或组合铣刀。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工序简图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 修改标记 |  | 处数 | 修改内容 | 签字 | 日期 | 编制 |  | 校对 |  | 审核 |  |

__塑钢门窗有限公司开料工艺卡

| 工序号 |  | 工序名称 |  | 适用型材 |  | 使用设备及检测工具 |  |  |  |  | 文件编号 |  | 第 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 固定槽钢 |  | 所有主型材 |  | 攻丝机 |  |  |  |  |  |  | 共 页 |  |
| 工作步骤 |  |  |  |  | 工序技术要求 |  |  | 易出现问题和解决方法 |  |  | 工序简图 |  |  |  |
| - 检查型材的前面工序是否有误，型材面有无刮花损伤，如有应立即处理； - 根据图纸要求，选择合格的槽钢，并处理好下料切割产生的飞边，毛刺和切割液，将槽钢装入型材主腔； - 在打螺钉前，用废料调好攻丝机及靠模，并按要求在机上装好对应规格的螺钉； - 将装调好槽钢的型材靠紧靠模，点动开关夹紧型材，开动攻丝机，攻丝打螺钉。 |  |  |  |  | - 固定好的槽钢不得影响焊接，槽钢 距型材两端要尽量均等； - 首尾两螺钉距型材端面距离为 120mm， 螺钉间距在300以下，应成直线等分排列，同一窗型螺钉位置应大致对应，在一根型材上不得少于两颗螺钉； - 固定槽钢时：一般型材用Φ4X16 沉头自攻自钻螺钉，推拉扇用Φ4X19沉头自攻自钻螺钉，螺钉应拉紧槽钢，螺钉头应与型材面平齐； 4． 打完螺钉后，检查槽钢是否紧贴型材内壁面。 |  |  | - 槽钢容易移动并使螺钉变形： 用一工具垒紧槽钢定好位，才打螺钉； - 螺钉头磨损严重： 更换螺钉。 |  |  | 见附录7-1，7-2，7-3。 |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  |  |  | 签字 |  | 日期 | 编制 |  | 校对 |  | 审核 |

__塑钢门窗有限公司开料工艺卡

| 工序号 |  | 工序名称 |  | 适用型材 |  | 使用设备及检测工具 |  |  |  |  | 文件编号 |  | 第 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | 装毛条 |  | 推拉门窗扇材、盖板 |  | 剪刀 |  |  |  |  |  |  | 共 页 |  |
| 工作步骤 |  |  |  |  | 工序技术要求 |  |  | 易出现问题和解决方法 |  |  | 工序简图 |  |  |  |
| - 根据材料清单，领取对应规格毛条； - 依据工序简图所示，确定需要安装毛条 的型材位置； - 在焊接前，将一定长度的毛条安装在型 材的卡槽内（若为扇材，毛条长度比扇材短6mm，若为盖板，毛条应与其长度相同）； - 推拉扇在焊接时应注意毛条的位置是否影响焊接；盖板两端涂上长度约 10mm的玻璃胶后再嵌入毛条，并静置到玻璃胶凝固； 5．检查毛条安装情况。 |  |  |  |  | 1．毛条应能与型材结合牢固，不能轻易脱落。装后不能有较严重脱毛现象； 2．盖板要在两头涂一层玻璃胶，再穿毛条； 3．毛条不能断开安装，以影响毛条的密封性能。 |  |  | - 毛条过长：将超长部分剪去； 毛条过短：更换毛条。 2． 盖板上的毛条外露且已粘牢：将多余部分切去，将不足部分填补。 |  |  |  |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  |  |  | 签字 |  | 日期 | 编制 |  | 校对 |  | 审核 |

__塑钢门窗有限公司开料工艺卡

| 工序号 |  | 工序名称 |  | 适用型材 |  | 使用设备及检测工具 |  |  |  |  | 文件编号 |  | 第 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | 冲盖板孔 |  | 盖板 |  | 冲床，游标卡尺 |  |  |  |  |  |  | 共 页 |  |
| 工作步骤 |  |  |  |  | 工序技术要求 |  |  | 易出现问题和解决方法 |  |  | 工序简图 |  |  |  |
| - 检查盖板尺寸上否合适，表面有无损伤； - 调节好靠模的螺丝，放好型材，用手转动转盘轻轻压下冲头； - 去除毛刺； - 检查冲孔是否合格。 |  |  |  |  | - 长度方向尺寸为12， 尺寸偏差为1mm； 2．宽度方向尺寸为16， 尺寸偏差为0.5。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  |  |  | 签字 |  | 日期 | 编制 |  | 校对 |  | 审核 |

__塑钢门窗有限公司开料工艺卡

| 工序号 |  | 工序名称 |  | 适用型材 |  | 使用设备及检测工具 |  |  |  |  | 文件编号 |  | 第 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | 攻丝 |  | 平开扇材 |  | 攻丝机，标准螺丝 |  |  |  |  |  |  | 共 页 |  |
| 工作步骤 |  |  |  |  | 工序技术要求 |  |  | 易出现问题和解决方法 |  |  | 工序简图 |  |  |  |
| - 先找出所要攻丝扇材，并检查扇材的槽钢，水槽等是否合格； - 把型材放入机器上，用手压紧，开动电机，慢慢落下丝锥攻丝； - 攻丝的位置应根据工艺要求确定； - 攻完的扇材，用标准螺丝试拧检验螺钉是否合适。 |  |  |  |  | - 攻丝的孔与螺丝应配合适宜； - 螺纹无滑牙，破损现象； - 选取的丝锥与螺丝的规格相同。 |  |  | 1．丝锥易折断：攻丝进给太快或型材未压紧。 |  |  |  |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  |  |  | 签字 |  | 日期 | 编制 |  | 校对 |  | 审核 |

__塑钢门窗有限公司开料工艺卡

| 工序号 |  | 工序名称 |  | 适用型材 |  | 使用设备及检测工具 |  |  |  |  | 文件编号 |  | 第 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | 预钻孔 |  | 平开窗框，扇 |  | 台式钻床 |  |  |  |  |  |  | 共 页 |  |
| 工作步骤 |  |  |  |  | 工序技术要求 |  |  | 易出现问题和解决方法 |  |  | 工序简图 |  |  |  |
| - 先找出所要预钻研孔的型材，检查型材长度，水槽，槽钢等是否正确； - 用废型材调试好钻头的装夹长度和钻孔的深度； - 把型材放入工作台，定好位并开始钻孔。 - 检查钻孔的位置尺寸； - 去除毛刺，并用汽枪吹干净切屑。 |  |  |  |  | - 预钻孔的尺寸：框材为Φ4.2， 公差为0.3； 扇材为Φ4.2, 公差为0.3； 2．注意保证孔的位置精度； 3．孔应光滑，无毛刺，无锯齿状。 |  |  | 1．孔尺寸偏差大：调节靠模的尺寸，同时在钻孔时压紧型材。 |  |  |  |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  |  |  | 签字 |  | 日期 | 编制 |  | 校对 |  | 审核 |

__塑钢门窗有限公司开料工艺卡

| 工序号 |  | 工序名称 |  | 适用型材 |  | 使用设备及检测工具 |  |  |  |  | 文件编号 |  | 第 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | 单头焊接 |  | 所有主型材 |  | 单头焊机，游标卡尺，塞尺，角强度测试仪 |  |  |  |  |  |  | 共 页 |  |
| 工作步骤 |  |  |  |  | 工序技术要求 |  |  | 易出现问题和解决方法 |  |  | 工序简图 |  |  |  |
| - 检查前面工序是否正确，焊接面保持清洁，如有灰尘或异物应立即清除； - 打开焊机，检查焊布是否干净或发白，如有则立即清洁或更换； - 根据窗型和型材选择好靠模，并调节好靠模位置； - 设置好焊接参数：温度设定为240-255℃，焊接压力为2-3bar,压紧压力为4-5.5bar,加热时间为25-35秒； - 用废型材调试好机器，确定好焊接参数，待焊机稳定后启动设备进行焊接； - 检查焊接是否符合要求。 |  |  |  |  | - 焊接好的型材表面高低差控制在0.3mm之内，型材前后错位差应在0.3mm之内（圆弧窗、异形窗这二项参数可以放宽至0.5mm）； - 对焊的型材长度尺寸公差控制在2mm内，异形窗控制在3mm内。 |  |  | 1．焊完后有明显的高低差和错位：检查型材有没有较大的尺寸差异（尽可能使用同期生产的型材），再检查靠模和机器有没调试好。 |  |  |  |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  |  |  | 签字 |  | 日期 | 编制 |  | 校对 |  | 审核 |

__塑钢门窗有限公司开料工艺卡

| 工序号 |  | 工序名称 |  | 适用型材 |  | 使用设备及检测工具 |  |  |  |  |  | 文件编号 | 第 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | 四位焊接 |  | 所有主型材 |  | 四位焊机，卷尺 |  |  |  |  |  |  | 共 页 |  |
| 工作步骤 |  |  |  |  | 工序技术要求 |  |  |  | 易出现问题和解决方法 |  |  | 工序简图 |  |  |
| - 检查前面工序是否正确，焊接面保持清洁，如有灰尘或异物应立即清除； - 打开焊机，检查焊布是否干净或发白，如有则立即清洁或更换； - 根据窗型和型材选择好靠模，并调节好靠模位置； - 设置好焊接参数：温度设定为240-255℃，焊接压力为2-3bar,压紧压力为4-5.5bar,加热时间为25-35秒； - 用废型材调试好机器，确定好焊接参数，待焊机稳定后启动设备进行焊接； - 对带中竖窗型的焊接，熔接时要及时插入槽钢； - 焊完后检查是否合格。 |  |  |  |  | - 焊接好的型材表面高低差控制在0.3mm之内，型材前后错位差应在0.3mm之内； - 窗的尺寸确定允许偏差： 300-900范围： 尺寸偏差±1.5mm， 对角线公差≤2mm； 901-1500范围： 尺寸偏差±2mm， 对角线公差≤2.5mm； 1501以上范围： 尺寸偏差±2mm， 对角线公差≤3mm。 |  |  |  | 1．焊完后有明显的高低差和错位：检查型材有没有较大的尺寸差异（尽可能使用同期生产的型材），再检查靠模和机器有没调试好； 2．对角线偏差大：调好靠模，并检查焊机几个机头响应操作是否一样。 |  |  |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  |  |  | 签字 | 日期 |  | 编制 | 校对 |  |  | 审核 |

__塑钢门窗有限公司开料工艺卡

| 工序号 |  | 工序名称 |  | 适用型材 |  | 使用设备及检测工具 |  |  |  |  | 文件编号 |  | 第 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  | 四角焊接 |  | 所有主型材 |  | 四角焊机，卷尺，角强度试验仪 |  |  |  |  |  |  | 共 页 |  |
| 工作步骤 |  |  |  |  | 工序技术要求 |  |  | 易出现问题和解决方法 |  |  | 工序简图 |  |  |  |
| - 检查前面工序是否正确，焊接面保持清洁，如有灰尘或异物应立即清除； - 打开焊机，检查焊布是否干净或发白，如有则立即清洁或更换； - 根据窗型和型材选择好靠模，并调节好靠模位置； - 设置好焊接参数：温度范围设定为240-255℃，熔焊压力设定在3.5-5.5bar之间,焊接压力为2-3bar之间,压紧压力为4-5.5bar之间,加热、焊接时间为25-35秒之间； - 用废型材调试好机器，确定好焊接参数，待焊机稳定后启动设备进行焊接；焊完后检查是否合格。 |  |  |  |  | - 焊接好的型材表面高低差控制在0.3mm之内，型材前后错位量应控制在0.3mm之内； - 窗的尺寸确定允许偏差： 300-900范围：尺寸偏差±1.5mm 对角线公差≤2mm； 901-1500范围：尺寸偏差±2mm 对角线公差≤2.5mm； 1501以上范围：尺寸偏差±2.5mm 对角线公差≤3mm。 |  |  | 1．焊接有纹路及强度不够： 1）检查所设定焊接参数是否有误； 2）检查开料的尺寸和角度是否超过允许值； 3）检查焊布，定位板等位置是否清洁。 |  |  |  |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  |  |  | 签字 |  | 日期 | 编制 |  | 校对 |  | 审核 |

__塑钢门窗有限公司开料工艺卡

| 工序号 |  | 工序名称 |  | 适用型材 |  | 使用设备及检测工具 |  |  |  |  | 文件编号 |  | 第 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | V型清角 |  | 带中竖的框，扇 |  | 水平清角机，游标卡尺 |  |  |  |  |  |  | 共 页 |  |
| 工作步骤 |  |  |  |  | 工序技术要求 |  |  | 易出现问题和解决方法 |  |  | 工序简图 |  |  |  |
| - 检查前道工序的焊接是否合格（即四位焊机焊接）； - 焊好的框扇要冷却一分钟后才可清角； - 将型材放入机器平台内，确定位置正确后，踩动脚闸启动机头清角； - 检查清角是否合格，对合格产品需及时放到型材车上，并输送到下一工序； - 选择待清角的框扇时应注意执行“先进先出”的排序，先焊完的框先清角。 |  |  |  |  | - 应清出二道呈“V”形的浅槽，要求浅槽宽度均匀，位置准确不偏离焊缝； - 清角凹槽宽度尺寸为3±0.3， 深度尺寸为0.5±0.2； 3．由清角情况来反映焊接质量：焊接高低差应在公差范围内，清角没有严重的纹路及黑线等影响焊接强度的情况。 |  |  | 1．清角浅槽偏离焊缝：这是由于焊接中竖与框材没有成直角，偏差较大，或是型材摆放位置不对； 2．清角高低差：根据高低位置及高低量，焊接是将合适的玻璃垫片放入型材上。 |  |  |  |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  |  |  | 签字 |  | 日期 | 编制 |  | 校对 |  | 审核 |

__塑钢门窗有限公司开料工艺卡

| 工序号 |  | 工序名称 |  | 适用型材 |  | 使用设备及检测工具 |  |  |  |  | 文件编号 |  | 第 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | 水平清角 |  | 框材，扇材 |  | 水平清角机，游标卡尺 |  |  |  |  |  |  | 共 页 |  |
| 工作步骤 |  |  |  |  | 工序技术要求 |  |  | 易出现问题和解决方法 |  |  | 工序简图 |  |  |  |
| 1．检查框扇的焊接是否合格； 2．焊好的框扇要冷却1分钟后才可清角； 3．根据不同的型材选择好清角刀具，并用试机料试验一次（无衬钢）； 4．把型材放入设备内，即可自动清角； 5．检查清角是否合格，对合格产品需及时放到型材车上。 |  |  |  |  | - 清角凹槽宽度尺寸为3±0.3； 深度尺寸为0.5±0.2。 |  |  | 1．清角高低差：若比较明显，可用铲刀清出一条边界。 |  |  |  |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  |  |  | 签字 |  | 日期 | 编制 |  | 校对 |  | 审核 |

__塑钢门窗有限公司开料工艺卡

| 工序号 |  | 工序名称 |  | 适用型材 |  | 使用设备及检测工具 |  |  |  |  | 文件编号 |  | 第 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | 自动清角 |  | 所有主型材 |  | 自动清角机 |  |  |  |  |  |  | 共 页 |  |
| 工作步骤 |  |  |  |  | 工序技术要求 |  |  | 易出现问题和解决方法 |  |  | 工序简图 |  |  |  |
| - 检查前道工序是否合格； - 焊好的框扇要冷却约1分钟后方可自动清角； - 国产清角机须根据型材类型调整有关参数后并回到自动状态（进口卧式清角机能自动识别，但要防止程序干涉）按工序简图指定摆放位置将型材放入工作台上，即可自动进行清角； - 自动清角不能清除的焊渣须用铲刀清除，最后检查清角情况。 |  |  |  |  | - 清角凹槽宽度尺寸为3±0.3， 深度尺寸为0.5±0.2； 2．锯片切削清型材外端焊渣时，清出的表面要平整，光滑，与型材结构相对应，不能伤及型材面； 3．自动清角须合理选择刀具和设定刀具的速率，严格按规定的摆放位置放入工作台，防止损坏刀具。 |  |  | - 清角不完全：迅速采用手动清角，在焊渣没硬化之前完成； - 型材不识别：程序没有编入，也可能是型材摆放位置不对。 |  |  |  |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  |  |  | 签字 |  | 日期 | 编制 |  | 校对 |  | 审核 |

__塑钢门窗有限公司开料工艺卡

| 工序号 |  | 工序名称 |  | 适用型材 |  | 使用设备及检测工具 |  |  |  |  | 文件编号 |  | 第 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  | 手动清角 |  | 框，扇 |  | 铲刀，手动清角机 |  |  |  |  |  |  | 共 页 |  |
| 工作步骤 |  |  |  |  | 工序技术要求 |  |  | 易出现问题和解决方法 |  |  | 工序简图 |  |  |  |
| - 找出需要手动清角的框或扇：如水平清角机清不到的内角，半圆弧窗，异型窗等； - 用铲刀轻轻铲去焊渣到与型材表面平齐； - 对于自动清角末能清除的部分需在四角焊机焊完，就要立即趁热清除，不能流入下一工序； - 检查清角是否合格。 |  |  |  |  | - 对接面要清出凹槽： 宽度为3±0.3 深度为0.5±0.2； - 切削表面平整，并且与框扇端面平齐相交成45°，偏差为±18´。 |  |  | - 清角不完全：返工； - 清角面不平整，角度公差较大：返工。 |  |  |  |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  |  |  | 签字 |  | 日期 | 编制 |  | 校对 |  | 审核 |

__塑钢门窗有限公司组装工艺卡

| 序号 |  | 工 序 名 称 |  | 适 用 范 围 |  | 使 用 设 备 及 检 测 工 具 |  |  | 文件编号 | 第 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 螺接中竖 |  | 双平开窗 |  | 汽批，胶锤，卷尺，塞尺 |  |  |  | 共 页 |
| 工装部件 （1樘） |  |  | 工作步骤及工序技术要求 |  |  |  | 易出现问题和解决办法 |  | 工序简图 |  |
| 1．半成品框：1樘； 2．T型中竖：1根； 3．连接件：2个； 4．螺钉： 1）M4*16沉头自攻自钻：12颗； 2）M5*50彩镀沉头自攻（用于601SF时）：4颗； 3）M5*60彩镀沉头自攻（用于601BF时）：4颗； |  |  | 1．根据生产单、窗型立面图、材料领用单领出该工序所需的半成品和五金配件，并检查所领的材料是否正确，合格； 2．T型中竖两端通过连接件分别固定在Z型中竖和下边框上： 1）用M4.2钻头在边框上预钻连接孔，其位置尺寸如图1-2所示，Z型中竖螺接处压条卡脚用铲刀铲平以安装连接件； 2）在Z型中竖螺接处准确划线，用4颗M4*16沉头自攻自钻螺钉将连接件固定在Z型中竖上。将一个连接件放入T型中竖一端的内腔内，再从两边用M4*16沉头自攻螺钉固定在T型中竖上，在中竖两端面打1-2mm厚玻璃胶； 3）安装T型中竖，并调整到正确位置。先固定Z型中竖端连接件，用4颗M4*16螺钉将连接件固定在在T型中竖另一端上。用M5*50或M5*60沉头自攻螺钉固定边框端连接件； 3．．检查镙接情况，应保证T型中竖的位置偏差不超过1mm，即L1-L2≤1，.镙接处型材以大面为基准，小面高低差控制在0.5mm之内，型材螺接间隙在0.3mm之内。 |  |  |  | 1．中竖安装位置偏差大或者高低差严重，主要是因为中竖孔定位不对中或连接件安装不正确； 2．装螺接中竖处高于两 端，减少中竖尺寸。 |  | L：中竖长度 601SF:L=X-39 601BF:L=X-50 |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  | 签字 |  | 日期 | 编制 | 校对 | 审核 |

__塑钢门窗有限公司组装工艺卡

| 序号 |  | 工 序 名 称 |  | 适 用 范 围 |  | 使 用 设 备 及 检 测 工 具 |  |  | 文件编号 | 第 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 固定衬钢 |  | 带焊接中竖的框扇 |  | 汽批，卷尺 |  |  |  | 共 页 |
| 工装部件 （1樘） |  |  | 工作步骤及工序技术要求 |  |  |  | 易出现问题和解决办法 |  | 工序简图 |  |
| 1．半成品框扇：1樘； 2．螺钉： 1）M4*19沉头自攻自钻：若干； 2）M4*16沉头自攻自钻：若干； |  |  | - 检查前道工序是否正确； - 紧固推拉扇衬钢用M4*19沉头自攻自钻螺钉，紧固其余型材用M4*16沉头自攻钻自钻螺钉； - 距型材两端或中竖中线两端120mm处打紧固螺钉，其余地方均匀分布，并且螺钉间距要求在300mm内； - 每颗螺钉都应拉紧衬钢，螺钉头与型材面基本平齐； - 框扇两边螺钉尽量对称。 |  |  |  | - 螺钉滑丝：填补后重新打入。 |  | 见开料工序简图7-1，7-2，7-3。 |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  | 签字 |  | 日期 | 编制 | 校对 | 审核 |

__塑钢门窗有限公司组装工艺卡

| 序号 |  | 工 序 名 称 | 适 用 范 围 |  |  | 使 用 设 备 及 检 测 工 具 |  |  | 文件编号 | 第 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 |  | 拼接 | 组合门窗 |  |  | 打孔机，汽批，胶锤，塞尺， 卷尺，铲刀 |  |  |  | 共 页 |
| 工装部件（1樘） |  |  |  | 工作步骤及工序技术要求 |  |  |  |  | 易出现问题和解决办法 |  |
| - 半成品框：若干樘； - 螺钉： 1）固定：M4X16沉头自攻自钻：若干； 2）联接：彩镀沉头自攻： 601SF+601C4+601SF：M5X50； 601BF+601C4+601SF：M5X60； 601BF+601C4+601BF：M5X70； 601SF+扁钢+601SF：M5X60； 601BF+扁钢+601SF：M5X70； 601BF+扁钢+601BF：M5X80； 601SF+转角:M5X50； 601SF或602UF/WF+601C5：M5X50； 601BF+601C5：M5X60； 601SF或602UF/WF+601C7：M5X50； 601BF+601C7：M5X60； 751LF+GC1+751MF：M5X50； 751MF+GC1+751LF：M5X55； 752LF+GC1+752WF：M5X50； 802LF+GC1+802WF：M5X50； |  |  |  | 1．根据生产单、窗型立面图、材料领用单领出该工序所需的半成品和五金配件，并检查所领的材料是否正确、合格； 2．数量小于5樘的组合门窗宜采用配合拼接法。数量大于5樘的宜采用组合拼接法； 2-1．配合拼接法： 2-1-1．若拼接的框为焊接中竖的框，应先用M4X16的沉头自攻自钻螺钉固定钢衬； 2-1-2．在框上安装密封胶条并用铲刀铲掉妨碍的连接材卡脚； 2-1-3．在室外的卡槽内连续打上玻璃胶后，用连接材联接起来，并保证拼接两端平齐； 2-1-4．根据以下要求确定连接孔位置并用汽钻钻M 4.2的孔,其位置如图所示： - 纵向联接：从固定框位置较多的一边上钻孔，高层（8层以上）项目的纵向联接：镙钉均要求交错对打； 横向联接：从下往上钻孔； 非直线连接的转向联接：从框的一边钻孔； 组合联接：视窗型确定联接顺序，一般先钻横向联接的孔，再钻纵向联接的孔； （注：如果由于窗的尺寸及空间限制，按上述要求打镙钉有困难时可按要求改方向打入）。 - 组合联接讲究螺钉对称分布； |  |  |  |  | 1．螺钉打花：更换螺钉； 2．拼接缝隙大：消除卡槽内的杂质，将框拼接面修磨平直后重新联接； 3．穿错连接孔：根据实际情况可以用螺钉填补； 4．螺钉滑丝：偏移槽钢后重新钻孔连接。 |  |
| 修改标记 | 处数 |  |  | 修改内容 | 签字 |  | 日期 | 编制 | 校对 | 审核 |

__塑钢门窗有限公司组装工艺卡

| 工序号 |  | 工序名称 |  | 适用型材 |  | 使用设备及检测工具 |  |  |  | 文件编号 |  | 第 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-2 |  | 拼接 |  | 组合门窗 |  | 同拼接-1 |  |  |  |  |  | 共 页 |  |
| 工作步骤 |  |  |  |  | 工序技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 751LF/751MF/752LF/752WF/802LF/ 802WF+7580C1或GC2：M5X50； 75系列+75C1：M5X60； 802WF+80C1：M5X60； 802LF+80C1：M5X70； 601BF+转角：M5*60； 602UF/602WF+601C4+601SF：M5*50； 602UF/602WF+601C4+601BF：M5*60； 602UF/602WF+601C4+601UF/WF：M5*50； 602UF/602WF+扁钢+601SF：M5*60； 602UF/602WF+扁钢+601BF：M5*70； 602UF/602WF+扁钢+601UF/WF：M5*60； 602SF+转角：M5*50； |  |  |  |  | 3）距框两端140mm分别钻一个孔。距中竖的中心线两侧面140mm分别钻一个孔。其余从要求的方向每隔300mm钻一个孔，个别相邻螺钉的间距不超过400mm； 4）若需要联接实体扁钢，应先确定孔的位置，再用M4.9的钻头钻孔； 2-1-5．将框从一端向另一端依次用相应规格的螺钉拉紧： 1）组合门窗的拼接缝隙不大于1mm； 2）螺钉必须拉紧钢衬，不允许滑丝； 3）横向联接，宽度大于1800mm的组合门窗需拆分，纵向联接，高度大于2400的门窗需拆分（具体按工程要求）； 4）连接材外形应平直，没有明显的弯曲或扭曲变形； 2-2．互换拼接作业法： 1）若拼接的框为本焊接中竖的框，应先用M4*16沉头自攻自钻螺钉固定钢衬； 2）将框放在打孔机平台上，使其拼接面靠紧基准面，框的一端紧贴基准边，按下气阀，将框压紧； 3）按照工步2-1-4确定联接孔位置，调整并固定定位块，并在夹具上安装M4.2的钻头，启动打孔机钻孔； 4）在调整打孔机定位块后，按工步2-1-5要求试拼一樘门窗，经检验合格后，可批量生产。该樘门窗应作为调机样件，以确保同一窗型在不同批次，不同小组制作都具有互换性，最后该樘门窗作为成品入库。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  |  |  | 签字 | 日期 | 编制 |  | 校对 |  | 审核 |

__塑钢门窗有限公司组装工艺卡

| 序号 |  | 工 序 名 称 |  | 适 用 范 围 |  | 使 用 设 备 及 检 测 工 具 |  |  |  | 文件编号 | 第 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 装胶条 |  | 框，扇 ，玻璃压条，砂窗扇 |  | 剪刀，卷尺，滚轮 |  |  |  |  | 共 页 |
| 工装部件 （1樘） |  |  | 工作步骤及工序技术要求 |  |  |  |  | 易出现问题和解决办法 |  | 工序简图 |  |
| - 半成品框、扇、压条、砂窗扇：1樘； - 玻璃胶条： 1）框扇搭接用B1款； 2）玻璃和型材间胶条用E款（5-6mm）或F款（8mm）；. 3）压条用共挤胶条或E,F款； |  |  | - 根据型材的不同位置以及不同的玻璃厚度，选取胶条； - 将要装胶条的型材凹槽用汽枪吹于净，焊接处焊渣用钻头或铲刀清除干净，并涂上润滑油； - 胶条可以断开安装和连续整条安装两种方式，视不同情况而定： 1） （框扇搭接用胶条）断开安装。首先将胶条断开，断面剪裁成45°平齐。胶条间隙不能大于0.5mm。如右图4-1所示； 2） （玻璃和型材间用胶条）连续安装。胶条从扇上端中央处开始装 入，在焊接处转角内侧剪90°V型口，分几处将胶条压入型材凹槽，再完全压入。其剪切深度应底于胶条凹痕。如右图4-2所示； - 胶条安装要预留长度，一般预留总长度的1.5%-3%，胶条应按由远向近的方向压入； - 在玻璃压条上装胶条时，胶条剪成与压条切面平齐； - 沙窗胶条有 4.5mm和6mm两种，安装砂网时，用滚轮将胶条压入砂窗凹槽 ，方向是按由远向近逆滚。纱窗胶条不能断开安装。 |  |  |  |  | - 胶条预留太少，胶条收缩后接断面产生间隙； - 角度剪切不齐，偏差大，影响外观和密封性能； - 框扇转角处胶条不易嵌入：清除焊渣。 |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  | 签字 |  | 日期 |  | 编制 | 校对 | 审核 |

__塑钢门窗有限公司组装工艺卡

| 序号 |  | 工 序 名 称 |  | 适 用 范 围 |  | 使 用 设 备 及 检 测 工 具 |  |  | 文件编号 | 第 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 安装摩擦铰链 |  | 平开窗，上悬窗 |  | 汽批，胶锤，靠模，M4.2钻头，卷尺 |  |  |  | 共 页 |
| 工装部件 （1樘） |  |  | 工作步骤及工序技术要求 |  |  |  | 易出现问题和解决办法 |  | 工序简图 |  |
| - 半成品框扇 ：各1樘； - 摩擦铰链：一对； - 螺钉： 1） M5*16平圆头不锈钢自攻（M5*16.盘头不锈钢沉头自攻）：若干； 2） M5*20平圆 头不锈钢沉头自攻（M5*20盘头不锈钢沉头自攻）：若干； |  |  | 1．根据生产单、窗型立面图、材料领用单领出该工序所需的半成品和五金配件，并检查所领的材料是否正确、合格； - 根据生产制作单要求确定铰链的类型及尺寸，从而确定所需的靠模工具或制作标尺； - 用铲刀清完焊渣后，将铰链敲入框材的凹槽内，使铰链端头紧靠框材内壁，用M4.2钻头预钻孔， 再用M5*16盘头不锈钢自攻螺钉(或拉钉)固定； - 使用已确定的靠模在扇上预钻孔（用M4. 2钻头），或用制好的符合工艺要求的标尺在扇上划线确定钻孔位置，用钻头预钻孔，铰链孔应位于扇的凹槽中心线上； - 装扇时，上下铰链各打一颗螺钉后，调节框扇搭接量至8mm，用M5*20盘头不锈钢自攻螺钉(或拉钉)固定； - 检查安装情况；一.铰链安装要结合紧固，不允许松动。二.框扇上螺钉应拉紧槽钢。三.铰链开启自如，达到所要求的开启角度。四.双平开窗安装后，应在同一 平面上，目视应无明显的高低差； - 框扇分离制作时，铰链固定在扇上，框上的铰链孔须打玻璃胶封住。 |  |  |  | 1．螺钉打滑或打不到衬钢：调节衬钢位置重新固定； - 扇搭接量不均匀或双平开扇不对称：重新调整扇 ； - 扇下沉严重；检查是否铰链未固定好或铰链定位是否正确。 |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  | 签字 |  | 日期 | 编制 | 校对 | 审核 |

__塑钢门窗有限公司组装工艺卡

| 序号 |  | 工 序 名 称 |  | 适 用 范 围 |  | 使 用 设 备 及 检 测 工 具 |  |  | 文件编号 | 第 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | 装门铰 |  | 平开门 |  | 汽批，M2内六角，M4丝锥，M4丝锥， M5的钻头，卷尺 |  |  |  | 共 页 |
| 工装部件 （1樘） |  |  | 工作步骤及工序技术要求 |  |  |  | 易出现问题和解决办法 |  | 工序简图 |  |
| 1．半成品框扇：各1樘； 2．门铰：两对（三对）； 3．螺丝： 1）M4*25沉头自攻：4颗； 2）M4*35沉头自攻：10颗； |  |  | 1．根据生产单、窗型立面图、材料领用单领出该工序所需的半成品和五金配件，并检查所领的材料是否正确、合格； - 将平开门框扇按安装位置叠放在工作台上，调整至合适的框扇搭接量，即框扇上边搭接量为10mm，下边搭接量为6mm,两边的搭接量为8mm.； - 根据生产要求确定门扇 的门铰数量和门铰安装位置。.若单个扇 装二个门铰时，门铰两端距框边距离各为250mm。若单个扇装3个门铰时，门铰两端距框边距离各为180mm，在中间居中位置再安装1个； - 根据门铰位置划线，用门铰靠模预钻孔后，用M3.2的钻头预钻孔，再用M4丝锥攻丝，定位孔用M 5的钻头钻孔； - 将门铰拆分部件分别用M4*35和M4*25螺丝固定在框扇上，将框扇通过销柱连接起来，用M4内六角通过调节螺丝调整框扇位置。调好扇后，固定好销柱，并把各种小塑盖装上； - 每颗螺丝应拉紧衬钢，使门铰安装牢固。 |  |  |  | - 螺丝头打花，不能退出也不能打入：应用钻头把螺丝头钻掉，再用尖嘴钳钳出； - 钻头，丝锥易拆断：应斜钻孔避开。 |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  | 签字 |  | 日期 | 编制 | 校对 | 审核 |

__塑钢门窗有限公司组装工艺卡

| 序号 |  | 工 序 名 称 |  | 适 用 范 围 |  | 使 用 设 备 及 检 测 工 具 |  |  | 文件编号 |  | 第 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 安装传动器 |  | 平开，推拉扇 |  | 气批，卷尺 |  |  |  |  | 共 页 |
| 工装部件 （1樘） |  |  | 工作步骤及工序技术要求 |  |  |  | 易出现问题和解决办法 |  | 工序简图 |  |  |
| - 半成品扇：1樘； - 螺钉； 1）M4*25彩镀沉头自攻（门）：若干； 2）M4*16彩镀沉头自攻（602HS扇）：若干； 3）M5*25或多或5*40沉头螺丝：2颗； |  |  | 1．根据生产单，物料领用单领出所需的五金配件，并检查是否正确，合格； 2。若扇上锁孔的槽钢没有断开，应用台式钻床将槽钢钻通； - 将相同尺寸且开启方向一致的扇摆放整齐； - 按下列要求，把传动器放入锁孔槽内，并插上把手或锁芯，使其定位，再打入靠近把手的两颗螺钉： 4-1．竖直放置的门窗安装传动器，若有三个锁点，则以把手为中心，上面应有两个锁点； 4-2．采用M4*25彩镀沉头自攻螺钉（或M4*16彩镀沉头自攻螺钉）固定传动器； - 旋转把手，检查传动器安装是否正确，然后再用螺钉固定传动器其余部分： - 一般传动器锁点往上为锁，往下移动为开。部分平开门传动器如GU2200则刚好相反； - 开启方向为右的扇把手手柄铅直朝下，顺时针旋转为开，逆时针旋转为关。开启方向为左的扇刚好相反； - 把手应居中安装，两扇平开门窗的把手允许高低差为1mm。 6．用M5*25的螺丝安装把手或执手，当安装假把手时，应直接用M4*25沉头自攻自钻螺钉固定，并检查是否能完全遮住锁孔； 7．平开门传动器如要求上下插销，则应在安装前确定传动器与插销的配合长度，如果尺寸过长，应划线截去长出的传动杆部份。 |  |  |  | 1．传动器方向装反：返工； 2．把手不居中：铣执手孔，但不能使执手孔外露； 3．开启不顺畅：调节铰链位置。 |  | 注：传动器位置在开料工序铣锁孔时已确定，详见开料工序5 |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  | 签字 |  | 日期 | 编制 | 校对 | 审核 |  |

__塑钢门窗有限公司组装工艺卡

| 序号 |  | 工 序 名 称 |  | 适 用 范 围 |  | 使 用 设 备 及 检 测 工 具 |  |  | 文件编号 | 第 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | 安装定位块 |  | 框材， 602MC |  | 汽批，卷尺 |  |  |  | 共 页 |
| 工装部件 （1樘） |  |  | 工作步骤及工序技术要求 |  |  |  | 易出现问题和解决办法 |  | 工序简图 |  |
| - 半成品框：1樘； - 锁座： 1） 传动器为600-1000，则为2个； 2）传动器1200-1600，则为3个； 3） 若为平开门用传动器，则为4个； 4）若使用ROTO推拉门用传动器（4800），则为4个； - 螺钉：若干； |  |  | - 检查前道工序是否合格； - 根据生产单，物料领用单领出所需的五金配件，并检查是否正确，合格； - 定位块的安装位置和数量由不同窗型和传动器类型确定： - 平开窗和推拉门窗传动器锁点上移为锁紧，下移为开启，部分平开门相反，由此可确定定位块的安装位置； - 每根传动器定位块数量由传动器类别确定； - 由生产数量确定所要安装的方式： - 窗型樘数少时，可把传动器锁点打到合适位置，直接在型材上划线确定定位块位置，根据定位块的厚度及型材选用不同螺钉紧固； - 大批量制作或者框扇分离制作时，可根据传动器制作简易标尺。根据标尺安装1樘窗，经检验合格后，可使用标尺直接划线进行批量安装； 5．锁座应安装牢固，无松动。 |  |  |  | 1． 定位块移动重复次数太多，螺钉孔外露； 2． 型材与定位块发生碰撞：使定位块紧固或调好位置。 |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  | 签字 |  | 日期 | 编制 | 校对 | 审核 |

__塑钢门窗有限公司组装工艺卡

| 序号 |  | 工 序 名 称 |  | 适 用 范 围 |  | 使 用 设 备 及 检 测 工 具 |  |  |  | 文件编号 | 第 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | 装密封桥 |  | 推拉门推拉窗 |  | 汽批，卷尺，铲刀 |  |  |  |  | 共 页 |
| 工装部件 （1樘） |  |  | 工作步骤及工序技术要求 |  |  |  |  | 易出现问题和解决办法 |  | 工序简图 |  |
| 1．半成品框：1樘； 2．毛条：若干； 3．密封桥： 1）2扇推拉用2个； 2）3扇推拉用4个； 3）4扇推拉用6个； |  |  | 1．根据生产单、窗型立面图、材料领用单领出该工序所需的半成品和五金配件，并检查所领的材料是否正确、合格； 2．检查前道工序是否正确； 3．将毛条装入密封桥，并齐端剪去。用玻璃胶涂在毛条两端并使其粘紧； 4．用铲刀铲去位于两扇重叠处的框材凹槽的凸起部分，其宽度≤80mm,并用两颗M4*16的沉头自攻自钻螺钉将密封桥固定； 5．装好的密封桥，应不防碍扇的滑动。 |  |  |  |  | 1．定位不准确。 |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  | 签字 |  | 日期 |  | 编制 | 校对 | 审核 |

__塑钢门窗有限公司组装工艺卡

| 序号 |  | 工 序 名 称 |  | 适 用 范 围 |  | 使 用 设 备 及 检 测 工 具 |  |  |  | 文件编号 | 第 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | 嵌铝轨 |  | 推拉门，推拉扇 |  | 手锯，胶锤，卷尺 |  |  |  |  | 共 页 |
| 工装部件 （1樘） |  |  | 工作步骤及工序技术要求 |  |  |  |  | 易出现问题和解决办法 |  | 工序简图 |  |
| 1．半成品框：1樘； 2．铝轨： 尺寸为w-104； |  |  | 1．根据该窗型的数量和规格，领出铝轨，并捡验是否合格； 2．按每樘两条的数量安装，并位于打水槽一边； 3．领一条试机料并将其卡脚卡紧铝轨，用胶锤把切好的铝轨轻轻地敲入铝轨槽内； 4．检查是否有凸起和凹陷。 |  |  |  |  | 1．铝轨有凹陷和损伤。 |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  | 签字 |  | 日期 |  | 编制 | 校对 | 审核 |

__塑钢门窗有限公司组装工艺卡

| 序号 |  | 工 序 名 称 |  | 适 用 范 围 |  | 使 用 设 备 及 检 测 工 具 |  |  |  | 文件编号 | 第 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | 装滑轮 |  | 推拉扇 |  | 汽批，卷尺 |  |  |  |  | 共 页 |
| 工装部件 （1樘） |  |  | 工作步骤及工序技术要求 |  |  |  |  | 易出现问题和解决办法 |  | 工序简图 |  |
| - 半成品扇：根据具体窗型而定； - 滑轮： 1）滚针滑轮： 门用四个； 窗用两个； 2）双滚滑轮： 门用两个； - 螺钉： 1）滚针滑轮： 1-1）门用8个M4*25沉头自攻螺钉； 1-2）窗用4个M4*25沉头自攻螺钉； 2）双滚滑轮减半； |  |  | 1．检查前道工序是否正确。 2．根据生产单，材料领用单领出所需的滑轮。 3．将滑轮斜装入凹槽内。 4．若所有组装的是门，应用四个滚针滑轮。窗用两个滚针滑轮，若扇宽度大于900mm且装双玻，应装四个滚针滑轮。若用双滚滑轮，其数量相应减半。滑轮的选择，根据工程项目的要求予以确定。 5．对于推拉窗扇，其滚针滑轮端面距扇的端面为90mm。若为推拉门扇，则应两两紧靠安装，其位置不变。 6．用M4*25彩度沉头自攻螺钉将其固定。 7．检查滑轮是否滚动自如。 |  |  |  |  | 1．滑轮未打到凹槽的中性线上。 |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  | 签字 |  | 日期 |  | 编制 | 校对 | 审核 |

__塑钢门窗有限公司组装工艺卡

| 序号 |  | 工 序 名 称 |  | 适 用 范 围 |  | 使 用 设 备 及 检 测 工 具 |  |  |  | 文件编号 | 第 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | 装碰珠 |  | 推拉门窗，推拉窗扇 |  | 汽批，卷尺 |  |  |  |  | 共 页 |
| 工装部件 （1樘） |  |  | 工作步骤及工序技术要求 |  |  |  |  | 易出现问题和解决办法 |  | 工序简图 |  |
| 1．半成品扇：1樘； 2．碰珠： 1）种类：__碰珠和皇家碰珠； 2）数量： 2-1．门扇用3珠（有时用4个应根据项目要求而定）； 2-2．窗扇用2个碰珠； |  |  | 1．检查前道工序是否正确； 2．根据扇的数量和型材的类型领料； 3．确定安装位置： 2-1．对于四扇推拉，应在第一扇 ，第四扇上安装； 2-2．对于三扇推拉，应在第一扇 ，第三扇上安装； 2-3．对于二扇推拉，应在未洗锁孔的扇侧安装； 4．窗扇距两端150mm分别安装一个碰珠，若为门窗中间再均布安装； 5．先用M3.2钻头钻孔，再将M4*25沉头自攻螺钉打入碰珠内，并将其固定在扇上； 6．检查碰珠是否居中安装，有无明显变形。 |  |  |  |  | 1．碰珠安装时，没有居中安装到型材的凹槽内,以至产生压缩变形。 |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  | 签字 |  | 日期 |  | 编制 | 校对 | 审核 |

__塑钢门窗有限公司组装工艺卡

| 序号 |  | 工 序 名 称 |  | 适 用 范 围 |  | 使 用 设 备 及 检 测 工 具 |  |  |  | 文件编号 | 第 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | 配压条 |  | 任何框扇 |  | 胶锤，卷尺，塞尺 |  |  |  |  | 共 页 |
| 工装部件 （1樘） |  |  | 工作步骤及工序技术要求 |  |  |  |  | 易出现问题和解决办法 |  | 工序简图 |  |
| 1．半成品框或扇：1樘； 2．压条：4根； |  |  | 1．根据生产单，材料领用单领出压条，并检查是否正确，合格； 2．若为批量生产则应先切出1樘窗所需压条，与实际相配合，确定出合适尺寸后，在具有互换性的前提下，可进行批量生产。其具体安装步骤如下： 1）按先短后长的次序安装； 2）安装的压条应与身体垂直。先将靠近身体的压条一端压入凹槽内，左手握住压条中部朝身体一侧向上抬起，与此同时，右手按住压条另一端，将其嵌入凹槽内； 3）用胶锤沿两端向中间轻轻敲入； 3．要求压条高低差≤0.5，缝隙≤0.4。 |  |  |  |  | 1．高低差较大，主要是因为压条没有完全压入； 2．缝隙较大：增大尺寸； 3．压条断口，安装时应尽量避免用力过大：更换压条。 |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  | 签字 |  | 日期 |  | 编制 | 校对 | 审核 |

__塑钢门窗有限公司组装工艺卡

| 序号 |  | 工 序 名 称 |  | 适 用 范 围 |  | 使 用 设 备 及 检 测 工 具 |  |  | 文件编号 | 第 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  | 喷漆 |  | 所有样角槽钢 |  | 喷漆枪，锉刀 |  |  |  | 共 页 |  |
| 工装部件 |  |  | 工作步骤及工序技术要求 |  |  |  | 易出现问题和解决办法 |  | 工序简图 |  |  |
| 1．半成品槽钢：若干； 2．防锈漆：若干； 3．面漆：若干； |  |  | - 根据生产单，材料领用单领出槽钢，并检查是否合正确，合格； - 用锉刀打磨一端面及内腔，清除端面的毛刺，并保证端面平整； - 清除表面灰尘，沿打磨面喷刷一层防锈漆，放在通风处风干； - 用面漆在喷涂面上再重新喷一次，并应喷涂均匀； - 将槽钢放入半成品仓库，排放时应保持一定距离，端口悬空。 |  |  |  | - 掉漆严重： - 端面没有磨平； 2）槽钢摆放时相互贴近，影响表面质量。 |  |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  | 签字 |  | 日期 | 编制 | 校对 |  | 审核 |

__塑钢门窗有限公司组装工艺卡

| 序号 |  | 工 序 名 称 |  | 适 用 范 围 |  | 使 用 设 备 及 检 测 工 具 |  |  | 文件编号 | 第 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | 装样角 |  | 平开窗 |  | 汽批，M3.2钻头，胶锤，卷尺 |  |  |  | 共 页 |  |
| 工装部件 （1樘） |  |  | 工作步骤及工序技术要求 |  |  |  | 易出现问题和解决办法 |  | 工序简图 |  |  |
| - 半成品样角框扇：各1樘； - 螺钉； 1）M4*16沉头自攻自钻：8颗； （若扇为601TDS，则其用M4*19沉头自攻自钻：4颗；） 2）M4*40沉头自攻：4颗； 3）M4*25沉头自攻：3颗； - 玻璃垫片；若干； - 玻璃：1块； |  |  | - 根据生产单，窗型立面图及物料领用单领出半成品和五金配件，并检查是否正确、合格； - 将槽钢装入框扇相应的内腔，并与端面平齐。其中喷漆面向外，在距框扇端面30mm处分别打入一颗M4*16螺钉，距框扇100mm处再打入一颗相同螺钉； - 安装胶条工序与成品组装基本相同，胶条应与端面平齐； - 将框扇按8-10mm的搭接量配合，并要求端面平齐。将靠模紧靠在框扇上，其位置在距框焊接顶点150mm处。沿靠模预钻孔，将简易铰链的拆分部件分别用M4*40和M4*25的螺钉固定在扇和框上。再用销柱联接； - 装玻璃时，用玻璃垫片紧贴内侧，且玻璃应与端面平齐； - 所配压条应与端面平齐； - 检查安装是否合格，截面平面度公差≤0.5mm。平行度公差≤1mm,即L1-L2≤1。压条间隙≤0.2。详见检验指导书。 |  |  |  | - 端面不平整； - 表面有划伤：轻微划伤可用细砂纸打磨，并用清洁剂清洗； - 搭接量不均匀。 |  |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  | 签字 |  | 日期 | 编制 | 校对 |  | 审核 |

__塑钢门窗有限公司组装工艺卡

| 序号 |  | 工 序 名 称 |  | 适 用 范 围 |  | 使 用 设 备 及 检 测 工 具 |  |  | 文件编号 | 第 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | 装样角 |  | 推拉窗 |  | 汽批，M4.2钻头，卷尺 |  |  |  | 共 页 |
| 工装部件 （1樘） |  |  | 工作步骤及工序技术要求 |  |  |  | 易出现问题和解决办法 |  | 工序简图 |  |
| - 半成品推拉样角框扇：各1樘； - 铝轨：2根； - 碰珠：2个； - 玻璃垫片：若干； - 玻璃：1块； - 螺钉： 1）M4*25彩镀沉头自攻：2颗； 2）M5*80彩镀沉头自攻：3颗； 3）M4*16沉头自攻自钻：8颗； |  |  | - 根据生产单，窗型立面图及物料领用单领出半成品和五金配件，并检查是否正确、合格； - 嵌入铝轨，并与端面平齐。其中水槽一端的铝轨长度为35mm； - 将槽钢装入相应框扇的内腔，并与端面平齐，其中喷漆面向外。在框扇上，距端面30mm处分别打入一颗 M4*16的螺钉，距焊接顶点100mm处分别打入一颗相同的螺钉； - 将M4*25彩镀沉头自攻螺钉打入碰珠内。距扇长边端面40mm和200mm处分别打入1个碰珠； - 将框扇正确配合；要求截面平齐，并保证搭接量为8-10mm。用M4.2的钻头在距端面60mm处分别钻孔，在较长边上距端面150mm处再钻一个相同的孔,在扇与框的接触面上放入格条，以防止碰珠变形，再分别用M5*80的螺钉将其联接； - 装玻璃时，用玻璃垫片紧贴内侧，且玻璃应与端面平齐； - 配上压条，并与端面平齐； - 检查是否合格；截面平面度公差≤0.5mm。平行度公差≤1mm,即L1-L2≤1。压条间隙≤0.2。详见检验指导书。 |  |  |  | - 端面不平整； - 表面有划伤：轻微划伤可用细砂纸打磨，并用清洁剂清洗； - 搭接量不均匀。 |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  | 签字 |  | 日期 | 编制 | 校对 | 审核 |

__塑钢门窗有限公司组装工艺卡

| 序号 |  | 工 序 名 称 |  | 适 用 范 围 |  | 使 用 设 备 及 检 测 工 具 |  |  | 文件编号 | 第 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | 装单点锁 |  | ROTO单点锁.W单点锁 |  | 汽批，M5丝锥，M4.2钻头，铲刀，卷尺 |  |  |  | 共 页 |
| 工装部件 （1樘） |  |  | 工作步骤及工序技术要求 |  |  |  | 易出现问题和解决办法 |  | 工序简图 |  |
| - 半成品框扇：各1樘； 2．单点锁：1套； 3．螺丝： M5*40沉头自攻：1颗； 4．螺钉： 1）M4*25沉头自攻自钻：8颗； 2）M4*25沉头自攻：18颗； |  |  | - 执行工序7，通过门铰将框扇固定； - 将单点锁主锁体安装在扇上，插入销轴，并用M4*25的沉头自攻螺钉定位，将锁芯放入锁孔内，用M5*40沉头自攻自钻螺钉固定； - 根据锁舌和锁块的位置在框上标注上锁座及下锁座的安装位置，并用M4*25的沉头自攻自钻螺钉固定； - 将门扇合拢，插入把手，将把手逆时针旋转到极限位置，用钥匙逆时针旋转，观察能否被锁住； - 将传动杆用M4*25沉头自攻螺钉固定。通过锁芯将传动杆打至极点位置，在框上标注定位块的位置（注意该传动器为下锁上开），并将型材中间的卡脚用铲刀铲掉，将定位块用M4*25沉头自攻自钻螺钉固定； - 用配套螺丝安装真把手，其关闭时把手垂直向下。用两颗M4*25沉头自攻自钻螺钉固定假把手； 7．门扇关闭无缝隙，开启及上锁时轻松自如。 |  |  |  | - 定位块位置装反； - 门扇不能完全关闭和锁住：调节门铰。 |  |  |  |
| 修改标记 | 处数 |  | 修改内容 |  | 签字 |  | 日期 | 编制 | 校对 | 审核 |