企业内控标准

铝合金门窗

发布                     实施

企 业 内 控 标 准

铝合金门窗

- 总则：

1.1本标准适用于建筑用铝合金门窗（以下简称铝门窗）

1.2本标准依照GB5823-86《建筑门窗术语》、GB8478-87《平开铝合金窗》、GB8479-87《推拉铝合金门》、GB8480-87《平开铝合金窗》、GB8481-87《推拉铝合金门》、GB8482-87《铝合金地弹簧门》制定。

- 铝合金门窗的分类与规格；

2.1铝合金门分类及代号：

平开铝合金门                       代号PLM；

推拉铝合金门                       代号TLM；

铝合金地弹簧门                     代号LDHM；

带纱扇推拉铝合金门                 代号STLM；

带纱扇平开铝合金门                 代号SPLM；

固定铝合金门                       代号GLM；

铝合金自动门                       代号LZDM；

铝合金卷帘门                       代号LJM。

2.2铝合金窗的分类及代号：

平开铝合金窗                      代号PLC；

推拉铝合金窗                      代号TLC；

带纱扇平开铝合金窗                代号APLC；

铝合金固定窗                      代号GLC；

铝合金上悬窗                      代号SLC；

带纱扇推拉铝合金窗                代号ATLC。

2.3铝合金门窗的品种规格：铝合金门窗洞口尺寸系列、厚度基本尺寸系列应符合GB8478-87，GB8479-87，GB8480-87，GB8481-87，GB8482-87要求，其厚度如有特殊要求应由订货与供货双方商定。

2.4铝合金门窗标记方法应符合GB8478-87，GB8479-87，GB8480-87,GB8481-87，GB8482-87的规定。

3.技术要求：

3.1材料：

3.1.1铝合金门窗采用LD31（RCS）合金挤压型材，其精度应符合GB/T5237-96普通精度的有关规定。

3.1.2选用的附件材料除不锈钢外，应经防腐蚀处理，同时不得与铝合金型材发生接触腐蚀。

3.2表面处理：

3.2 1铝合金型材表面阳极氧化膜厚度分级见表1：

表1：                                                                         单位：μm

| 级 别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
| 阳极氧化膜厚度 | 20 | 13 | 10 |

3.2.2铝合金型材表面阳极氧化复合表膜厚度分级见表2

表2：                                                                          单位：μm

| 级 别 | T1 | T2 |
| --- | --- | --- |
| 阳极氧化复合膜厚度≥ | 12 | 7 |

3.3装配要求：

3.3.1门窗散件尺寸公差符合表3规定：

表3：                                                                            单位mm

| 代 号 | 公 差 | 检测方法及工具 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度L（450） | +0 -0.5 | 钢板尺、钢卷尺 | 角度系指锯同料夹角 |
| 长度L（900） | +0 -0.5 | 钢板尺、钢卷尺 | 角度系指锯同料夹角 |
| α=450 | ±15’ | 万能角度尺 | 角度系指锯同料夹角 |
| β=900 | ±15’ | 万能角度尺 | 角度系指锯同料夹角 |
| 槽口长a宽b | +0 -0.5 | 钢板尺、深度尺、游标卡尺 | 所有槽口尺寸 |

3.3.2门窗外形尺寸公差应符合表4规定：

表4：                                                                        单位：mm

| 等 级 尺 寸 项 目 | 等 级 | 优 等 品 | 一 等 品 | 合 格 品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门窗宽度高度允许偏差 | ≤2000 >2000 | ±0.9 ±1.4 | ±1.4 ±1.8 | ±2.0 ±2.5 |
| 门窗对边尺寸之差 | ≤2000 >2000 | ≤1.4 ≤2.4 | ≤1.9 ≤2.9 | ≤2.5 ≤3.5 |
| 门窗对角线尺寸之差 | ≤3000 >3000 | <1.4 ≤2.4 | ≤1.9 ≤2.9 | ≤2.5 ≤3.0 |

3.3.3门、窗各相邻构件装配间隙及同一平面高低差和框与扇、扇与扇的竖向缝隙要求见表5：

表5：                                                                         单位：mm

| 等 级 项 目 | 优 等 品 | 一 等 品 | 合 格 品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 同一平面高低差≤ | 0.25 | 0.35 | 0.45 |
| 装 配 间 隙≤ | 0.3 |  | 0.45 |

3.3.4门窗构件连接应牢固、需用耐腐蚀的填充材料，使连接部分密封、防水。

3.3.5门窗结构应有可靠的刚性，根据需要允许设置加固件。

3.3.6密封胶条、密封毛条应装配牢固，接口严密无脱槽现象，密封胶条对接间隙应≤1mm/m。

3.3.7压条装配应牢固，转角部位对接处间隙应≤1mm/m。

3.3.8门装配后、不应有妨碍启闭插销，上锁的下垂翘曲或扭曲变形。

3.3.9窗框、扇配合严密、间隙均匀。其扇与框的搭接宽度与设计值允许偏差

±1mm。

3.3.10门窗用附件安装位置正确、齐全、牢固，应起到各自的作用，具有足够的强度、启闭灵活、无噪声。承受反复运动的附件，在结构上应便于更换。

3.3.11门窗玻璃、五金、密封等附件，其质量应与门窗的质量等级相适应。

3.3.12门玻璃槽与玻璃的配合尺寸、名称见图表6：

表6                       单位：mm

| 玻璃厚度 | a> | b≥ | c> |
| --- | --- | --- | --- |
| 5，6 | 0，2.5 | 6 | 4 |
| 8 | 3 | 8 | 5 |

3.3.14窗玻璃槽与玻璃配合尺寸、名称见图表7：

表7                          单位：mm

| 玻璃厚度 | a≥ | b≥ | C≥ |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2.5 | 5 | 3 |
| 4，5，6 | 2．5 | 6 | 3 |
| 8 | 3 | 8 | 3 |

3.3.15中空玻璃与窗玻璃槽的结合尺寸见图表8

表8                                                         单位:mm

| 中空玻璃 | 固定部分 |  |  |  |  | 可动部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃+A+玻璃 | A≥ | b≥ | c≥ |  |  | A≥ | b≥ | c≥ |  |  |
|  |  |  | 下边 | 上边 | 两侧 |  |  | 下边 | 上边 | 两侧 |
| 3+A+3 | 5 | 12 | 7 | 6 | 5 |  | 12 | 7 | 3 | 3 |
| 4+A+3 |  | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| 5+A+3 |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |
| 6+A+3 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |

3.3.16装配后应保证玻璃与镶嵌槽间隙，并在主要部位装有减震垫块，使其能缓冲启闭等力的冲击。

3.3.17未注公差尺寸，应符合GB1804中规定的公差等级JS15。

3.4表面质量：

3.4.1门窗装饰表面不应有明显的损伤，每樘门窗局部擦伤、划伤的规定见表13：

表13                                                         单位:mm

| 等 级 项 目 | 优 等 品 | 一 等 品 | 合 格 品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 擦伤、划伤深度 | 不大于氧化膜厚度 | 不大于氧化膜厚度2倍 | 不大于氧化膜厚3倍 |
| 擦伤总面积mm2≤ | 500 | 900 | 1400 |
| 擦伤总长度mm≤ | 90 | 140 | 180 |
| 擦伤或划伤总数≤ | 2 | 4 | 6 |

3.4.2门窗上相邻构件着色表面不应有明显的色差。

3.4.3门窗表面不应有铝屑、毛刺、油污或其它污迹，装配连接处不应有外溢的胶粘剂。

3.5性能：其风压强度、空气渗透、雨水渗透三项物理性能及启闭性能应符合GB8478-87，GB8479-87，GB8480-87，GB8481-87，GB8482-87的最小值要求：如有特别要求，其隔声性能、保温性能也应达到上述标准最低要求。

4.试验方法：

试验方法按GB7106，GB7107，GB7108，GB8485，GB8484及规定的启闭力试验方法进行。

5.检查规则：

5.1检查量具用钢板尺、深度尺、钢卷尺、塞尺、游标卡尺φ20×20mm圆柱等。

5.2门窗散件的锯切、铣、钻的首件检查与定时检查由工序专职检查员承担，并做好记录。组装过程中的半成品班组长负责检查，发现不合格者，及时返修处理。

5.3组装后的铝门窗成品由专职检查员，按每一工程合同中每一规格的5%（不少于三档）随机抽检，如有一樘不合格，则加倍抽验，其中仍有一樘不合格，则应全部返修，复验合格后方可出厂。

5.4门窗（包括散件）出厂前需经检验部门检查并符合包装要求，签发合格证方可出厂。合格证的内容应包括：产品型号规格、合同号、检验结论、检验员加印、出厂日期、生产许可证标记和编号、批准日期、有效期以及主要质量性能表（带数字）等十项内容。

5.5产品交货时，若订货单位需要抽样检查，抽样数为交货数的5%，不少于3樘，在抽样检查中如不合格应加倍抽样，对不合格项进行复验，仍不合格则做不合格处理。

6.型式试验；

6.1有下列情况之一时应进行型式试验

6.1.1新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;

6.1.2正式生产后,为结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

6.1.3政党生产时，定期或积累一定产量后，应周期进行一次检验；

6.1.4产品长期停产后，恢复生产时；

6.1.5当质量监督机构提出进行型式试验要求时;

6.2型式试验项目按GB8481-87第五章规定的试验方法,委托本省建筑机械质量监督检测中心进行.

6.3抽样方法:批量生产时,每两年由合格品的产品中随机抽样进行.

7.标志、包装、运输及贮存在；

7.1标志：门窗出厂时，应按系列、规格、品种等要求认真填写合格证。

7.2包装：门、窗框、扇采用塑料带或塑料纺织带捆扎牢固、严实。零件要分类包装，装入箱内，并附有装箱单。

7.3路途遥远的工程可实行运送散件、现场组装的办法，运送的散件要分类包装，料与料之间用纸隔开外面用纺织带捆扎牢固。

7.4运输：门窗（包括散件）应保证运输过程中不受机械损伤、磕碰避免雨淋受潮、装卸应轻拿轻放，确保产品几何形状不变，严禁扔摔碰撞。

7.5贮存：门窗（包括散件）应在不开包装情况下按合同贮存于通风良好的仓库内，摆平码放，场地保持卫生清洁，材料按规格型号分类，整齐地码放在垫有胶皮垫的料架上，码放时不能过高，以防倒塌伤人。

7.6原料储运中，避免接触酸碱等腐蚀物质，避免表面损伤。

6.7搬运过程中，型材表面不得与金属或硬质材料接触，在运输车及型材的接触面上就有胶皮或麻布，防止型材表面磕碰、擦伤。

7.8型材吊装时，应采用非金属绳索绑扎和吊挂，防止弯曲、变形。

7.9搬运过程中轻拿轻放，不允许从料架上抽料，注意料与料之间不能磨擦、不能在码放时听到碰击声。型材表面不许有污物、尘土。