88系列推拉塑窗说明

一、本图集窗框厚度构造尺寸为88，称为88系列推拉塑窗，（以下简称塑窗）。

二、本图集绘制了组合窗拼接节点图，根据工程需要，利用拼樘料能满足900-1800之间的各种形式的转角组合成其它形式的悬窗、门连窗及特殊塑钢窗。

三、推拉窗可带外纱窗，纱窗可以推拉、拆装方便。

四、为确保88系列推拉窗能承受最大风荷要求，其窗框、窗扇的构造应具有可靠的刚度。88系列塑料构件按下述规定长度，其内腔必须衬“加强筋”型钢。

窗框长度≥1450mm

窗扇宽度≥700mm

窗扇高度≥1100mm

注：a、“加强筋”厚度不小于1.2mm

b、“加强筋”型钢表面应经防锈处理

c、“加强筋”型钢装配时，每根构件中装配螺钉数量应不少于3个，其间距最大不超过300mm。

五、窗框和窗扇的焊接角强度均应≥4000N。

六、推拉窗可根据不同地区、不同建筑物构造选择不同结构形式。所列窗型抗风压性能见基本窗立面承受最大风荷值计算表。标准窗（1500*1500）空气渗透性能实测值可达到1.0Ma/h.m,雨水渗漏性能实测值可达到150Pa，保温性能实测值可达2W/m2K;隔声性能实测值可达30dB。上述性能与产品规格，附件质量、生产厂家的生产技术质量、管理水平有密切的关系，用户宜根据生产厂家实测情况选用。

七、在推拉窗框（扇）的下部开设排水孔，排水孔一般为φ5mm长15～25mm的孔缝，室外要加排水孔封盖。

八、塑钢门窗的特性：

- 保温、隔热、隔声、耐潮湿、耐腐蚀等性能，均优于其它金属门窗。

- 防火性能：不自然、不助燃、能自燃、氧指数不小于35%。

- 外观质量：表面光洁美观，不用油漆保养，能在—40℃～70℃的环境温度下正常使用三十年以上。

- 塑钢门窗除不能与下列化学物质：发烟硫酸、硝酸、醋酸、氯气（干、湿性）、丙酮、四氯化炭、甲苯接触外，任何腐蚀性气体和粉尘作用的条件下均适用。