|  | 企 业 名 称 |  |  |  | 焊接工艺守则 |  |  |  |  | 共 页 |  | 第5页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1、按照生产通知单和工艺技术要求选用四角焊机或单点焊机三点焊机。 2、按照焊接工艺条件调整焊机，设定焊接工序温度、时间、压力等参数。 3、正式批量生产前要进行焊接试验，保证型材切割时留有焊接余量的正确性。 4、每工程批量焊接，要进行角强度试验，以验证焊接参数的合理性。 5、试焊完成后，要精确测量焊接后与焊前尺寸数值的差值，即焊接余量。 6、试验焊接后，经检验人员检验，合格后方可成批生产。 7、装卸料时必须精心操作，防止型材损伤。 8、要随时清除焊板上前一次焊接后的残留及更换焊布，防止对焊角处产生不良影响。 9、质检员认真填写工序记录。 10、经检验合格，应整齐码放到输送车或输送带上，送入下道工序。 11、焊接后的半成品，焊角部位应在无负荷的情况下存处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 描图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 描校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资料来源 | 编 制 |  | （签字） |  | （日期） |
| 底图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 装订号 |  |  |  |  |  |  |  | 编制部门 |  |  |  |  |  |
|  | 标记 | 处数 |  | 更改文件号 |  | 签字 | 日 期 |  |  |  |  |  |  |