中华人民共和国国家标准塑料门窗用密封条（节录）

3   产品分类

密封条根据用途、使用范围、材质、形状及尺寸进行分类并命名。

3.1 按用途分类

安装玻璃用密封条，代号GL；

框扇间用密封条，代号We。

3.2 按使用范围分类

低层和中层建筑用密封条，代号Ⅰ；

高层和寒冷地区建筑用密封条，代号Ⅱ。

3.3 按材质分类

PVC系列密封条，代号V；

橡胶系列密封条，代号R。

3.4 按开头分类

3.4.1 安装玻璃用密封条

槽型密封条，代号U；

棒型密封条，代号J。

３.4.2 框扇间用密封条

带中空部分密封条，代号Ｓ。

不带中空部分密封条，代号Ｓ。

3.5 按尺寸分类

３.5.1 槽型密封条按安装玻璃槽宽尺寸Ｗ与所安装玻璃厚度Ｇ的配合尺寸分类，其主要形状及配合尺寸如图１所示。

Ｗ和Ｇ具有下列尺寸（mm）

Ｗ　9，11，13，20，25

G  3.0，4.0，5.0，6.0，7.0，８.0，12.0，16.0，18.0

注：12.0mm、16.0mm、18.0mm是夹层玻璃或中空玻璃。

| - 镶嵌边宽；B—玻璃槽宽；D1—镶嵌深度 D2——密封深度；E—槽底厚度；W—镶嵌宽度 | - 玻璃面与窗框间隙；D1—镶嵌深度 D1—密封深度 |
| --- | --- |

| 尺 寸 Ｃ | 范 围 | 尺 寸 Ｃ | 范 围 |
| --- | --- | --- | --- |
| ２.5 3 3.5 | 2.5≤C<3.0 3.0≤C<3.5 3.5≤C<4.0 | 4 5 | 4.0≤C<5.0 5.0≤C |

3.5.2 棒型密封条按窗框与玻璃面的间隙尺寸Ｃ分类，其主要开头及间隙尺寸Ｃ如图２和表１所示。

表１ 间隙尺寸的范围

３.5.3 框扇间用密封条是按窗扇与窗边框间隙尺寸Ｃ分类，如图３、图４、图５和表２所示。但如图４所示，遇有框扇正交时，则间隙尺寸Ｃ应标明Ｃ1和Ｃ2两种尺寸的Ｃ值。

| 图3 推拉窗扇与下框的间隙 | 图4 推拉窗扇与边框的间隙 | 图5 平开窗扇与边框单间隙 |
| --- | --- | --- |

| 尺寸Ｃ | 范 围 | 尺寸Ｃ | 范 围 | 尺寸Ｃ | 范 围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ ３ ５ ７ | 1≤C<3 3≤C<5 5≤C<7 7≤C<10 | 10 13 15 | 10≤C<13 13≤C<15 15≤C<18 | 18 20 23 | 18≤C<20 20≤C<23 23≤C<25 |

  - 命名举例

| 例 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| W G | 按尺寸分类 |
| --- | --- |
| 按形状分类 |  |
| 按材质分类 |  |
| 按使用范围分类 |  |
| 按用途分类 |  |

| GL | I | V | U | [5/11] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| GL | Ⅱ | R | J | [4] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

按尺寸分类

按形状分类

按材质分类

按使用范围分类

按用途分类

| We | Ⅰ | V | H | [5] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

按尺寸分类

按形状分类

按材质分类

按使用范围分类

按用途分类

| We | Ⅱ | R | S | [10] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

按尺寸分类

按形状分类

按材质分类

按使用范围分类

按用途分类

- 技术要求

4.1  产品质量要求

4.1.1 外观

外观应光滑、平直无扭曲变形，表面无裂纹，边角无锯齿及其他缺陷。颜色为黑色（或与用户协商确定）。

4.1.2 加热收缩率

密封条产品的加热收缩率应小于2%。

4.1.3 截面形状、基本尺寸及公差

截面开头和基本尺寸由制造厂与用户协商确定。其主要尺寸如图1和图2所示，要求A大于1.2mm，B大于玻璃厚度，D1大于4mm，D2大于10mm，E大于1.0mm。基本尺寸公差见表3。

表3  尺寸及公差

| 材质 允许差 基本尺寸 |  | Ｖ 系 | Ｒ 系 | 材质 允许差 基本尺寸 |  | Ｖ 系 | Ｒ 系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＞1~ ＞3~ ＞5~ | ＜1 ＜3 ＜5 ＜10 | ±0.2 ±0.3 ±0.4 ±0.5 | ±0.3 ±0.4 ±0.5 ±0.6 | ＞10~ ＞15~ ＞20~ | ＜15 ＜20 ＜30 | ±0.6 ±0.8 ±1.0 | ±0.7 ±0.9 ±1.0 |

4.2 模范材质的物理性能

密封条用材质的物理性能必须符合表4的规定。

表4  材质的物理性能

| 类 别 指 标 项 目 |  | 单位 | 安装玻璃密封条 |  | 框扇间用密封条 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # GLⅠ | GLⅡ | WeⅠ | WeⅡ |  |
| 硬度（邵尔A型） | 23℃ | 度 | 65±5 | 65±5 | 65±5 | 65±5 | 5.4.3 |
|  | 0℃ ＜ 40℃ ＜ 0℃与40℃硬度差 ＜ | 度 度 | 85 50 30 | 75 45 15 | 85 45 30 | 75 45 15 | 5.4.4 |
| 100%定伸强度 ≥ |  | MPa | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 5.4.5 |
| 拉伸断裂强度 ≥ |  | MPa | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 10.0 |  |
| 拉伸断裂伸长率 ≥ |  | % | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
| 热空气老化性能 100℃×72h | 拉伸强度保留率 ≥ | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 5.4.6 |
|  | 伸长率保留率 ≥ | % | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
|  | 加热失重 ≤ | % | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |  |
| 加热收缩率70℃×24h ≤ |  | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 5.3 |
| 压缩永久变形(压缩率30%)70℃×24h ＜ |  | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 5.4.7 |
| 脆性温度 不高于 |  | ℃ | -30 | -40 | -30 | -40 | 5.4.8 |
| 耐臭氧性(体积分数为50×10-8，伸长20%) 40℃×96h |  |  | 不出现龟裂 |  |  |  | 5.4.9 |

注：有时要求密封条按GB 7107进行气密性试验，按GB 7108进行水密性试验，并记录于报告中。

- 检验方法

5.1   产品外观用目测和精度为0.02mm的量具进行检验。

5.2   产品截面形状主要尺寸及公差用精度为0.02mm的量具进行测量。

用游标卡尺检验时，要使密封条在不施加压力的自然状态下进行测量。

用光学投影仪检验时，用锐利的切刀，把密封条的长轴垂直截断，切取小于1mm薄片，放大５～10倍测量。

  - 加热收缩率测定

5.3.1  试验装置

- 电热鼓风干燥箱，温度波动１℃。

- 测长仪，精度为0.5mm的直尺。

5.3.2  试样

从制品上截取长度为(100±1)mm的试样3个。

5.3.3  试验步骤

用直尺测量试样长度，准确至0.5mm。然后水平放置于(70±2) ℃电热鼓风干燥箱内，24h后取出，置于标准状态下的平板上，静置2h后测其长度。

5.3.4  计算

加热收缩率按式(1)计算：

L=L0－L1/L0×100                                     （1）

式中   L——加热收缩率，%

L0——加热前试样长度，mm

L1——加热后试样长度，mm

测试结果以三个试样的算术平均值表示。

5.4  材质的物理性能测试方法

5.4.1 试片

按GB 1039规定进行。

5.4.2  材质物理试验要求

按GB 2918规定进行

5.4.3  硬度测定

按 GB 2411规定进行。

5.4.4  变温硬度测定

将试样放入(0±2) ℃或(40±2) ℃的恒温容器中，1h后迅速GB 2411中第12条规定在职10s之内测定硬度。最后以0℃和40℃两种温度下硬度差作为感温性能表征数据。

5.4.5  拉伸断裂强度和断裂伸长率测定

按GB1040规定进行，采用哑铃型Ⅲ号样。

5.4.6  热空气老化试验

5.4.6.1  试验装置

热空气老化试验箱应符合CB 7141中第3章规定。

5.4.6.2  试样

采用GB 1040中哑铃型Ⅲ号样，每组10条度样，5条进行老化试验，5条为原始试样。

5.4.6.3  试验步骤

在分析天平上称量老化前试样质量，准确至0.0001g。然后放入已恒温(100±1) ℃的老化箱中，开始记时，到达72h从老化箱中取出试样，放入干燥器中，静置16h，再称量老化后试样质量，热失重按公式（4）计算。

老化前后的拉伸断裂伸长率按GB 1040规定进行测定。

      - 试验结果表示

试样热泪盈眶增长率 化处理后性能变化保留率，按公式（2）、公式（3）、公式（4）计算。

拉伸断裂强度保留率：

rF =F1/F×100                           （2）

式中  rF——老化后拉伸强度保留率，%

F1——老化后拉伸强度，MPa

F——老化前拉伸强度，Mpa

伸长率保留率：

rE = E1/E×100                        (3)

式中   rE——老化后断裂伸长率保留率，%

E1——老化的断裂伸长率，%

E——老化前断裂伸长率，%

热失重：

W=（W0—W1）/W0×100               （4）

式中   W——热失重，%

W0——加热前试样质量，g；

W1——押热泪盈眶后试样质量，g0；

5.4.7   压缩永久变形测定

按GB 1683 规定进行。

5.4.8  脆性温度测定

按GB 5470规定进行。

5.4.9  耐臭氧性能测定

按GB 7526附录A规定进行。

无要求时，PVC系密封条一般不作臭氧老化试验。

6  检验规则

6.1  产品外观按本标准4.1.1规定检验。

6.2  产品截面主要尺寸及公差按检验批进行抽检，每批每种规格抽检数量不少于2%，但每种规格不少于三箱、每箱任选三个检验。抽检结果不合格，应再抽取双倍数量的产品进行复查，复查后仍不合格，则应逐箱进行检查。

6.3  材质物理性能，取样由同一配方同样原料规格的一批混合料中进行随机取样，数量不少于2kg。性能测试按本标准第5.4条所规定的项目进行试验，每月不少于一次，脆性温度试验每季一次。

6.4  产品应由生产厂的技术检验部门检验，产品出厂必须有产品合格证。

6.5  当需要抽检时，按GB 2828或GB 2829规定进行。

7  包装

7.1  准备

包装前密封条应盘绕在纸或木质的圆盘上，根据类型、规格分别装入外包装箱内。每箱净重不超过20kg。

7.2  外包装

应采用纸箱、木箱、木板条加固的纤维箱等作外包装。外包装箱应配备箱衬（牛皮纸或聚乙烯薄膜），并牢固捆扎。特殊情况供需双方协商确定。

7.3  标志

包装上都就有标志，包括下列内容：

- 产品名称及代号；

- 产品质量；

- 生产厂名和商标；

- 生产日期、检验批号和产品等级。

7.4   运输

产品在贮存和运输中应避免阳光照射、雨、雪浸淋，禁止与酸、碱、油类、有机溶剂等有损密封条质量的物质接触。

7.5   贮存

产品应贮存在通风良好的仓库内，温度以-10~-30℃为宜（寒冷地区在冬季安装密封条时，必须事先在常温下放置一天），距离热源1m以外，避免重压。

- 质量保证

在遵守7.3和7.4条规定的情况下，制造厂应保证产品自出厂之日起，三年内其性能应符合本标准的规定。