# 中华人民共和国建筑工业行业标准

Camlock of rigid polyvinyl chloride window and door

JG/T 130-2000

聚氯乙烯（PVC）门窗半圆锁

## 3 定义

本标准采用下列定义。

3.1 半圆锁 Camlock

通过转动手柄在室内将关闭后的两扇推拉门窗锁住的装置（见图1、图2）。

3.2 半径变化量 redius variable

开启点曲率半径与闭合点曲半径差值。

## 4 产品型号

4.1代号

- 名称代号

塑料门窗半圆锁SBS

- 特性代号

第一位字符代表有无栓装置代号：Y 有栓装置

W 无栓装置

第二位字符代表锁体表面处理代号：G 镀铬

S 喷塑

B 未进行表面处理的

4.2标记

4.2.1 标记方法               .

特性代号

名称代号

4.2.2 标记实例

无栓装置喷塑半圆锁。标记为：： SBS.WS

## 5 要求

5.1 材料

5.1.1 锁舌\底座应采用不低于GB/T 16746 规定中ZznA14Cu1Mg性能的材料.

5.1.2锁钩应采用不低于GB/T 16746 规定中ZznA14Cu1Mg 与GB3280 规定中1Cr18Ni9Ti\0Cr18Ni9\0Cr17Ni12Mo2 性能的材料.

5.1.3 表面喷涂涂料宜选用全聚脂型粉末涂料。

5.2 外观

5.2.1 半圆锁表面平整、不应有铸造缺陷。

5.2.2 喷涂表面色泽均匀一致，不应有气泡、流挂、脱落、桔皮、堆漆等缺陷。

5.2.3 镀层表面致密均匀、不应有露底、泛黄、烧焦等缺陷。

5.3 性能

5.3.1 锁舌旋转应灵活，开关定位准确可靠，不应有卡阻现象。转动力矩应大雨0.2N.m，小于0.4N.m。

5.3.2 拉压

锁体沿轴向在400N精压（拉）力作用下，持续30s后，不应损坏，满足5.3.1转动力矩要求。

5.3.3 采用ZznA14-1的锁钩在400N精拉力作用下，持续30s后，仍能正常使用。

5.3.4 耐蚀性

镀层防腐能力应达到72 h 8 级。

5.3.5 涂层附着力

喷涂层附着力不低于1级要求。

5.3.6 反复启闭

半圆果按使用寿命可分为三级，达到规定次数后，锁舌扳动力矩不小于0.05N.m。

表1 反复启闭实验次数表

| 等级 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 反复启闭次数，万次 | ≥5 | ≥3 | ≥1.5 |

5.4 尺寸

5.4.1 锁舌锁紧部位圆弧半径变化量为1-2mm。

5.4.2 锁钩板材厚度不应小于1.2mm。

## 6 实验方法

6.1 外观

在自然光源下，距试样400-500mm进行目测检验。

6.2 性能

6.2.1 锁舌扳动力用量程20N，精度为0.1N的测力计在距锁舌转轴轴心30mm处测量。

6.2.2 拉压

用图3、图4 所示方法，用量程为500N精度1N的测力计均匀加力至规定值，保持30s,卸荷5min后检测。

图3                                     图4

6.2.3 按图5的方法用量程为500N 定都1N 的测力计均匀加力至规定值，保持30s,卸荷5min后检测。

6.3 耐蚀性

耐腐蚀检验按QB/T 3826 进行，按QB/T 3826进行评定；涂层附着力，按GB/T 9286进行测定。

6.4 反复启闭检测按图6模拟实验进行，将半圆锁体固定在反复启闭试验机上，以10-30次/min 速度进行，达到规定的次数后，按6.2.1 实验方法，测量其转动力矩。

6.5 用精度为0.02mm 的游标卡尺测量工作面半径的最大差值。

图5                                          图6

## 7 检验规则

产品检验分出厂检验和型式检验两种。

产品需检验合格并附合格证后方能出厂。

7.1 出厂检验

7.1.1 产品出厂检验在型式检验合格的有效期限内进行。

7.1.2 出厂检验按GB/T 2828 规定，抽样采用一次抽样方案，检查水平为Ⅱ，合格质量水平AQL值按表2规定。

7.2 型式检验

7.2.1 有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的试验定型坚定；

- 正式生产后，当结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，每年检测一次；

- 产品停产一年以上再恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- 国家质量监督机构或合同规定要求进行型式检验时。

表2 出厂检验抽样表

| 序号 | 检验项目 | 本标准条款 | 不合格类型 | AQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 5.2.1 | C | 6.5 |
| 2 |  | 5.2.2 |  |  |
| 3 |  | 5.2.3 |  |  |
| 4 | 性能 | 5.3.1 | B | 4.0 |
| 5 |  | 5.4 |  |  |

7.2.2 型式检验按GB/T 2829 推定，抽样采用一次抽样方案，判别水平为Ⅱ。不合格质量水平RQL按表3规定。

表3 型式检验抽样表

| 序号 | 检验项目 | 本标准条款 | 不合格类型 | RQL | Ac Re |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能 | 5.3.2 | B | 4.0 | 0 |
| 2 |  | 5.3.3 |  |  |  |
| 3 |  | 5.3.4 |  |  |  |
| 4 |  | 5.5 |  |  |  |

## 8 标志、包装、运输和贮存

8.1 标志

8.1.1 产品应有商标或厂名标志。

8.1.2 产品包装应标有产品名称、型号或标记、商标、等级、数量、质量、体积、出厂日期、厂名。

8.2 包装

8.2.1 产品应有塑料密封内包装，避免相互摩擦。

8.2.2 包装中应有检测员签证的产品合格证。

8.3 运输

产品在运输中避免冲击、挤压、雨淋、受潮。

8.4 贮存

产品应贮存在无腐蚀性介质，空气流通，相对湿度小于85%的仓库中。