宁夏煤海实业开发公司大夏窗业分公司企业标准

硬聚氯乙烯塑料窗                     Q/ZTM002-1999

1、主题内容与适用范围

本标准规定了硬聚氯乙烯（PVC）塑料窗的产品分类，技术要求，试验方法，检验规则，标志，包装，运输和贮存。

本标准适用于由硬聚氯乙烯塑料异型材的各种塑料窗（以下简称窗）。

2、引用标准

GB7106  建筑外窗抗风压性能分级及其检测方法

GB7107  建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法

GB7108  建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方法

GB8484  建筑外窗保温性能分级及其检测方法

GB8485  建筑外窗空气隔声性能分级及其检测方法

GB9158  建筑用窗承受机械力的检测方法

GB11793.3  PVC塑料窗力学性能、耐候性试验方法

GB12002  塑料窗用密封条

GB12003  塑料窗基本尺寸公差

Q/ZTM001-1999  门、窗框用硬聚氯乙烯异型材

3、产品分类

3.1  窗分为四类

a、固定窗代号GSC（A）、GSC（B）A为白色，B为茶色；

b、推拉窗代号TSC（A）、TSC（B）A为白色，B为茶色；

c、平开窗代号PSC（A）、PSC（B）A为白色，B为茶色；

d、带纱扇有平开窗代号DPSC（A）、DPSC（B）A为白色，B为茶色；

3.2  窗的规格尺寸

    - 64、85（窗框厚度）系列固定窗规格尺寸见表1

宁夏煤海实业开发公司1999-04-15批准                         1999-04-01实施

表 1                           64、85 系列固定窗规格尺寸            单位：mm

| 窗宽 洞口尺寸 窗高 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 0606 | 0906 | 1206 | 1506 | 1806 |
| 900 | 0609 | 0909 | 1209 | 1509 | 1809 |
| 1200 | 0612 | 0912 | 1212 | 1512 | 1812 |
| 1500 | 0615 | 0915 | 1215 | 1515 | 1815 |
| 1800 | 0618 | 0918 | 1218 | 1518 | 1818 |

    - 64、85（窗框厚度）系列推拉窗规格尺寸见表2

表2                           64、85 系列推拉窗规格尺寸            单位：mm

| 窗宽 洞口尺寸 窗高 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 0906 | 1206 | 1506 | 1806 | 2106 |
| 900 | 0909 | 1209 | 1509 | 1809 | 2109 |
| 1200 | 0912 | 1212 | 1512 | 1812 | 2112 |
| 1500 | 0915 | 1215 | 1515 | 1815 | 2115 |
| 1800 | 0918 | 1218 | 1518 | 1818 | 2118 |

    - 64（窗框厚度）系列平开窗规格尺寸见表3

表3                           64 系列平开窗规格尺寸            单位：mm

| 窗宽 洞口尺寸 窗高 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 0606 | 0906 | 1206 | 1506 | 1806 |
| 900 | 0609 | 0909 | 1209 | 1509 | 1809 |
| 1200 | 0612 | 0912 | 1212 | 1512 | 1812 |
| 1500 | 0615 | 0915 | 1215 | 1515 | 1815 |
| 1800 | 0618 | 0918 | 1218 | 1518 | 1818 |

3.3  型号

型号示例

TSC-(A)- 85  -1518  -3500    -1.5   -300  -2   -3   -1

力学性能值(1级)

传热系数值(3W/m2K)

隔声性 (2级)

雨水渗透性能值(300Pa)

空气渗透性能值(1.5m3)

抗风压强度性能值(3500Pa)

窗口尺寸（宽1500mm,高1800mm）

窗框厚度(850mm)

窗框材料颜色(A 白色)

窗框代号(推拉窗)

4、技术要求

4.1  窗需按照规定批准的图样和技术文件或合同规定的要求制造。

4.2  材料

4.2.1  窗用材料应符合Q/ZTM001-1999标准的要求。

4.2.3  窗用辅助材料要求见附录A，所用玻璃规格及最大面积见附录B

4.2.4  窗用五金配件、玻璃、密封条、密封毛条等的质量应能保证窗的性能达到本标准规定的要求。

4.2.5  基本窗形尺寸：基本窗形尺寸应根据洞口尺寸和墙面饰层的厚度要求决定，一般窗框的高度应比洞口尺寸小20-50mm。

4.2.6  增强型钢

为了保证窗框和窗扇的抗风压力等性能要求，窗框、窗扇的结构应具有可靠高刚度，当窗构件符合下列情况时，其内腔必须加衬增强型钢。

A、窗框构件长度大于等于1300mm；

B、平开窗扇构件长度大于1200mm，推拉窗构件长度大于等于600mm；

C、中竖框构件长度大于等于900mm；

D、安装五金配件的构件。

4.3  窗的尺寸偏差

    - 窗框、窗扇外形尺寸公差见表4

表4                                      窗框、窗扇外形尺寸偏差

| 窗宽高外形尺寸 | 300-900 | 901-1500 | 1501-2000 | >2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公差 | ±2.0 | ±2.5 | ±3.0 | ±3.5 |

4.3.2  窗框、窗扇对角线尺寸公差见表5

表5                                   窗框、窗扇对角线尺寸公差见表5

| 对角线尺寸 | <1000 | 1001-2000 | >2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公差 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |

4.3.3  窗框相邻构件的同一平面高低差小于0.5mm，窗扇的小于0.2mm，相邻构件的装配间隙小于0.5mm。

4.3.4  平开窗、窗框、扇四角搭配应均匀，其搭接量偏差不大于±2.5mm，装配的窗扇应吊高1-2mm。

4.3.5  推拉窗在装配时，扇顶部装入导轨槽且达最上端后，扇低部距缘最铜钹点尺寸不得大于0.7mm，推拉窗扇装入窗框并锁闭后，扇的总宽度小于窗框内腔8mm1mm。

4.4  安装要求

4.4.1  窗框、扇装配后不得妨碍锁的开闭功能，窗框不应有下垂、翘曲变形，平铰链开启扇的开关力不大于50N，滑撑铰链开关扇的开关力应大于30N，不小于50N。推拉窗扇的开关力小于50N。

4.4.2  窗用五金配件安装位置应正确，数量齐全，安装牢固，具有足够的强度，启闭灵活，能满足使用功能要求，承受反复运动的配件在结构上应便于更换，当平开窗的开启高度大于等于1200mm时，应有两个锁闭点。

4.4.3  密封胶应涂覆均匀、牢固，厚度0.3±0.1mm，宽度不低于10mm，涂覆在压条之外的胶硫化后应清理干净。

4.4.4  密封毛条应装配牢固无脱落现象。

4.4.5  压条易于装配，装配要牢固。

4.4.6    玻璃装配

4.4.6.1  玻璃装配尺寸以固定框、窗扇的透光边缘为准，每边撕接量不小于10mm。

4.4.6.2  装配双层玻璃时在四周应放垫块，并用清水清洗干净，玻璃内面不得存有污点、手迹等痕迹。

4.4.6.3  玻璃在粘接前，四周应清擦干净，以保证玻璃与窗扇（框）的粘接质量。

4.5  外观质量要求

窗的表面应干净，颜色应基本均匀一致，无裂纹、无气泡、焊缝应平整，不得有影响使用的伤痕、杂质等缺陷。

4.6  窗的力学性能要求应符合表6的要求

| 力学性能项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 窗开、关过程中移动窗扇的力 |  | 不大于50N |
| 悬端吊垂 |  | 在500N力的作用下，残余变形应不大于3mm,试件应不损坏，仍保持作用功能 |
| 翘曲或弯曲 |  | 在300N力的作用下，允许有不影响使用的残余变形，试件不允许破裂，仍保持作用功能。 |
| 扭曲 |  | 在200N力的作用下，试件不允许损坏，不允许有影响使用的残余变形。 |
| 开关疲劳 | 平开窗 | 开关速度为10-20次/min，经过不小于一万次的开关，试件及五金件不应损坏 |
|  | 推拉窗 | 开关速度为15次/min,开关次数不应少于一万次,试件及五金件不应损坏 |
| 大力开关 |  | 经模拟7级风速连续开关10次,试件不损坏,仍保持原有开关功能 |
| 窗撑实验 |  | 能支持2000N力,不允许移位,连接处型材不应破裂 |
| 开启限位 |  | 10N10次试件不应损坏 |
| 角强度 |  | 平均值不低于3000N,最小值不低于平均值的70% |

  - 窗的建筑物理性能应符合表7的规定

表 7                窗的建筑物理性能要求

| 性能项目 | 抗风压性能 (Pa) | 空气渗透性能 (m3/min) | 雨水渗透性能 Pa | 传热系数 W/ m2K | 隔音性能 (分贝) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术指标 | ≥1000N | ≤1.5 | ≥150 | 双玻≤3.5 单玻≤5.1 | ≥25 |

5、试验方法

5.1 试验前，窗试件应在23℃±5℃条件下存放16h以上，并在该条件下进行检测。

5.2  外观质量的检验应在自然光线下，距试件400-500mm目测检验，应符合本标准4.5的要求。

5.3  尺寸偏差的测量用精度0.02mm的量具测量同一平面高低差，窗框、扇外形尺寸及对角线在100mm外，用精度0.5mm的量具按GB1003规定方法测量。

5.4  窗开、关过程中移动窗扇的力，悬端吊垂、翘曲和弯曲、扭曲、开关疲劳、大力关闭、窗撑试验、开启限位和角强度的测定均按GB915和GB11793规定的方法进行检测。

5.5  抗风渗透性能的测定按GB7106规定的方法进行。

5.6  空气渗透性能的测定按GB7107规定的方法进行。

5.7  雨水渗漏性能的测定按GB7108规定的方法进行。

5.8  传热系数的测定按GB8484规定的方法进行。

5.9  隔音性能的测定按GB8485规定的方法进行。

6、检验规则

6.1  窗出厂前需经本厂检验部门按照技术要求按出厂检验项目进行抽样检验，检验合格贴合格证出厂或按照合同要求进行抽样检验。

  - 窗的检验分出厂检验和型式检验，型式检验项目为本标准技术要求的全部项目，型式检验项目和出厂检验项目及其分级见表8

表 8                     窗的型式、出厂检验项目及其分级

| 级别 | 技术要求项目 | 型式检验 | 出厂检验 | 技术要求的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关 键 项 目 | 抗风压强度 | √ |  | 4.7 |
|  | 空气渗透性 | √ |  | 4.7 |
|  | 雨水渗透性 | √ |  | 4.7 |
|  | 传热系数 | √ |  | 4.7 |
|  | 隔音 | √ |  | 4.7 |
|  | 角强度 | √ | √ | 4.6 |
|  | 增强型钢 | √ | √ | 4.2.6 |
|  | 五金件安装牢固 | √ | √ | 4.4.2 |
|  | 悬端吊重 | √ |  | 4.6 |
|  | 窗撑试验 | √ |  | 4.6 |
|  | 开关疲劳 | √ |  | 4.6 |
|  | 大力开关 | √ |  | 4.6 |
|  | 翘曲 | √ |  | 4.6 |
|  | 扭曲 | √ |  | 4.6 |
|  | 开关力 | √ | √ | 4.6 |
|  | 外形尺寸 | √ | √ | 4.3.1 |
|  | 对角线 | √ | √ | 4.3.2 |
| 一 般 项 目 | 相邻构件同一平面差 | √ | √ | 4.3.3 |
|  | 密封胶涂敷 | √ | √ | 4.4.3 |
|  | 外观质量 | √ | √ | 4.5 |
|  | 压条安装质量 | √ | √ | 4.4.5 |
|  | 毛条安装质量 | √ | √ | 4.4.4 |

注:”√”为应检项目

6.3  每批产品按品种和规格并按5％随机抽样检验，但总抽检量不少于5樘，当其中关键项有一档不合格时，应加倍抽检，仍有一档不合格时，则应全部返修，复检合格后方能出厂。

6.4  型式检验有下列情况之一时应进行；

a、新产品投产鉴定或老产品转厂生产时；

b、结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c、产品停产半年以上重新组织生产时；

d、正常生产时，每两年检验一次；

e、国家质量监督部门提出进行型式检验时。

6.4.1  当供需产品质量发生争议时，由国家质量监督部门或双方质量检验机构进行仲裁检验。

7、标志、包装、运输、贮存

7.1  产品标志应在产品明显部位给予标志，其内容如下：

a、产品名称；

b、制造厂家；

c、商标；

d、制造日期。

7.2 包装

7.2.1  产品用无腐蚀作用的软质材料进行包装。

7.2.2  包装应牢固可靠，并有防潮措施。

7.2.3  应保证产品在运输过程中不发生损伤和变形。

7.3  运输

7.3.1 装运产品的运输工具，应有防雨措施并保持清洁。

7.3.2  产品在运输过程装卸时应防磕碰变形，应保证表面完整。

7.4  贮存

7.4.1  产品应放置在通风防雨、干燥、清洁、平整的地方，严禁与腐蚀物质接触。

7.4.2  产品贮存环境低于50℃，距离热源应不少于1m。

7.4.3  产品不应直接接触地面，底部应垫高，产品应立放，立放角度应不小于70度，并应有防倾斜措施。