| 生产厂家 |  |
| --- | --- |
| # 焊接工艺守则 - 根据PVC塑料门窗的工艺方案来确定焊接设备，并检查焊接设备是否运转正常。 - 检查加热板表面温度与设备上仪表指示的差值，差值不宜超过5℃。 - 在加热板表面蒙上一层聚四氯乙烯（PTFE）薄膜，以防止PVC塑料粘在加热板上。 - 应在焊前对每批焊接工件的型材下料长度进行抽查 - 检查焊机的锁紧装置 - 焊接时应严格控制操作工艺参数并掌握焊接程序，不得随意焊接。 - 刚焊接好的门窗应轻拿轻放，垂直或水平放置，待彻底冷却后方可移动。 - 检验合格后送入下道工序。 |  |